ДОДАТОК № 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ №1

Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - ДК 201:2015 –  44810000-1 Фарби(Фарба для нанесення дорожньої розмітки)

1. Предмет закупівлі (товар):  Фарба для нанесення дорожньої розмітки

2 Код  за ДК 201:2015 – 44810000-1 Фарби (Фарба для нанесення дорожньої розмітки)

3 Умови поставки товару: постачання на склад Замовника за адресою: м.Червоноград, вул.Св. Володимира,112, Червоноградський район, Львівська область. Поставка товару здійснюється партіями згідно заявок Замовника. Загальна кількість необхідного товару на рік може змінюватися в залежності від фінансування та необхідності. Доставка здійснюється за рахунок Постачальника.

| Найменування товару | Код ДК 021:2015 4 цифри | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Фарба для дорожньої розмітки ( Колір- білий) | 4481 | Кілограми | 2000 |

Учасник зазначає назву товару (пропозиції) ту, що зазначена в сертифікаті якості, або паспорті на предмет закупівлі

4. Рік виготовлення: 2022-2023рр.

5. Місце призначення: фарба для нанесення дорожньої розмітки.

6. Умови поставки DDP склад покупця (транспортні витрати за рахунок постачальника) .

7. Вимоги до тари та упаковки - калібрована тара. Упаковка, в якій відвантажуються Товар, повинна відповідати встановленим стандартам або технічним умовам для даного виду товару і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання Товарів під час транспортування з урахуванням перевалок, а також збереження Товарів від атмосферного впливу; перевезення – транспортом постачальника.

8. Якість Продукції повинна відповідати СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування». Продукція не повинна наносити шкоди довкіллю. На підтвердження вищенаведеної інформації  Учасник надає Сертифікат відповідності.

9. Гарантійний строк на Продукцію встановлюється згідно з СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування». Обчислюється з дати поставки продукції.

10. Додаткові умови:

11. Характеристики Продукції згідно СОУ 42.1-37641918-116:2014.

(вказати характеристики продукції).

| № | Найменування показника | Вимога |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішній вигляд поверхні затверділого матеріалу для розмітки | Однорідна поверхня без тріщин, міхурів або відшарувань |
| 2 | Масова частка нелетких речовин,%, не менше, | 75 |
| 3 | Час твердіння до ступеня 3 при (20,0 ± 0,5) ° С, хв, не більше | 20 30 |
| 4 | Коефіцієнт яскравості плівки (білизна), %, не менше | 80 60 |
| 5 | Зниження білизни при взаємодії з бітумом, % не більше | 5 |
| 6 | Адгезія, не більше | 2 |
| 7 | Умовна в’язкість по віскозиметру типу В3-246 з діаметром сопла 6мм при температурі (20+/-2) С, сек. | 20-50 |
| 8 | Щільність, г/смз , не менше | 1,61 |
| 9 | Стійкість затверділого матеріалу для розмітки до статичного впливу, г, не менше: - 10% -го розчину гідроксиду натрію при температурі С - 3% -го водного розчину хлориду натрію при температурі | Вказати - Витримує /не витримує |
| 10 | Колір фарби | Білий |

12. Учасник повинен надати довідку у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи та завірену печаткою ( у разі використання)  про застосування заходів із захисту довкілля

13. Строк поставки товару окремими партіями за заявкою Замовника (КП “Комунальник”) :окремими партіями автотранспортом Учасника за заявкою замовника, в термін не більше 5-ти календарних днів з моменту здійснення замовлення. Поставка, навантаження та розвантаження товару здійснюється за рахунок Постачальника до місця поставки Замовника/Покупця.

14. У разі якщо учасник не є виробником, на підтвердження можливості поставки запропонованого товару учасник також надає скановану копію договору про співпрацю, термін дії якого повинен становити не менше ніж до кінця 2023 року.

___________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.