**Додаток № 5 до тендерної документації**

**Технічні вимоги до предмету закупівлі**

«**Папір А4 500 арк.»** **(код ДК 021:2015 – 30190000-7 – (Офісне устаткування та приладдя різне)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Характеристики, одиниці виміру** | **Стандарт** | **Показники** |
|  | **Формат паперу** | ISO 216 | А4 (210\*297 мм) |
|  | **Колір** |  | білий |
|  | **Щільність, г/м2** | ISO 536 | 80 |
|  | **Товщина паперу, мікрон, не менше** | ISO 534 | 105 |
|  | **Непрозорість, %, не менше** | ISO 2471 | 95 |
|  | **Білизна, СІЕ, %, не менше** | ISO 11475 | 165 |
|  | **Вологість, % не більше** | ISO 287 | 5,0 |
|  | **Відбілювання без хлору** |  | + |
|  | **Клас паперу, не нижче** |  | А |

Офісний папір має бути білий, чистоцелюлозний, некрейдований, одношаровий, без захисних властивостей, не каландрований, не перфорований, без тиснень, без малюнків.

Упаковка повністю зберігає та захищає товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.