**Додаток 4**до тендерної документації

*НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**на закупівлю:** «**Матеріали для благоустрою населених пунктів: щебінь гранітний фракції 5-10 мм, фракції 5-20 мм, фракції 20-40 мм, фракції 40-70 мм», код ДК 021:2015:**[**14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі**](https://www.dzo.com.ua/js/classifications/universal/index.htm?lang=uk&shema=%D0%94%D0%9A021%3BCPV%3B%D0%94%D0%9A015%3B%D0%94%D0%9A018%3B%D0%94%D0%9A003%3B%D0%94%D0%9A%D0%9F%D0%9F) **(номенклатурна позиція: 14212120-7 - Гравій)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Підтвердження вимог учасником** |
| **1** | **2** | **3** |

*1. Загальні положення*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | **Обсяг закупівлі:*** Щебінь гранітний фракції 5-10 мм – **5000 т**
* Щебінь гранітний фракції 5-20 мм – **1500 т**
* Щебінь гранітний фракції 20-40 мм – **1500 т**
* Щебінь гранітний фракції 40-70 мм – **1000 т**
 |  |
| 1.2. | Предмет закупівлі повинен відповідати вимогам **ДСТУ 9177-1:2022** Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 1. Щебінь для поверхневої обробки та/або **ДСТУ 9177-2:2022** Матеріали щебеневі та гравійні для дорожнього будівництва. Технічні умови. Частина 2. Матеріали неукріплені  |  |

*2.Технічні характеристики*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.  | Вміст пиловидних та глинистих частинок – **не більше 1% за масою** |  |
| 2.2. | Вміст глинистих частинок – **0** **% за масою** |  |
| 2.3. | Марка КРЗ за дробильністю – **не менше 1400** |  |
| 2.4. | Щебінь не повинен містити сторонніх домішок, які його забруднюють. |  |
| 2.5. | Марка за морозостійкістю – **не нижче F300** |  |
| 2.6. | **Лещадність:*** Щебінь гранітний фракції 5-10 мм – **не більше 10%**
* Щебінь гранітний фракції 5-20 мм – **не більше 10%**
* Щебінь гранітний фракції 20-40 мм – **не більше 12,5%**
* Щебінь гранітний фракції 40-70 мм – **не більше 20%**
 |  |
| 2.7. | **Група КРЗ за формою зерен:** 5-10 – **окатна** 5-20 - **окатна** 20-40 - **не нище ніж кубоподібна**40-70 **- не нище ніж поліпшена** |  |

*3.Організаційні вимоги*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Місце поставки товару – **29000, м. Хмельницький,** **вул. Романа Шухевича, 105 та вул. Львівське шосе, 14/1** |  |
| 3.2. | Рік випуску – **2024** |  |
| 3.3. | Предмет закупівлі поставляється учасником-переможцем партіями за його рахунок. |  |
|  | Кожна партія товару має супроводжуватися видатковими накладними і документами, які засвідчують його якість. У випадку поставки товару, який не відповідає критеріям замовника чи викликає сумнів щодо якості, Замовник має право вимагати проведення незалежної експертизи та лабораторних досліджень щодо якісних показників (характеристик) товару та їх відповідності вимогам замовника за рахунок Учасника. В такому випадку Учасник зобов’язаний вжити заходів щодо забезпечення доставки зразків товару до компетентної лабораторії та здійснити оплату відповідних лабораторних досліджень на умовах та у строки, визначені Замовником. Замовник залишає за собою право вибору лабораторії, що здійснюватиме дослідження товару щодо якісних показників (**на підтвердження цього у складі тендерної пропозиції подається гарантійний лист**).В разі виявлення неякісного товару Учасник зобов’язаний замінити цей товар на якісний протягом 24 годин, про що учасник у складі тендерної пропозиції надає **гарантійний лист.** |  |
| 3.4. | Строк поставки: **партіями з дати підписання договору і до 31.12.2024 року**Строк поставки кожної партії Товару **протягом 3-х (трьох) робочих дні з дати заявки.** |  |
| 3.5. | Учасник гарантує, що предмет закупівлі не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля\*. |  |

***Примітка:***

*\*Замовник не вимагає від учасників документальне підтвердження того, що пропоновані ними Товари за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.*

**Також учасник має подати наступні документи:**

1. Копії чинних документів, які свідчать про якість товару, що пропонуються Учасником (**сертифікат відповідності, протокол за результатами сертифікаційних випробувань, радіаційний сертифікат**), встановлені діючим законодавством на запропоновану продукцію. Протоколи за результатами сертифікаційних випробувань на продукцію повинні бути видані акредитованим органом ДСТУ ISO/IES 17025. На підтвердження надати у складі пропозиції **атестат про акредитацію випробувальної лабораторії**.
2. Підтвердити походження корисної копалини (граніт) діючим спецдозволом на користування надрами.
3. Користувач спецдозволами має впровадити систему управління якістю, що відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018. У складі тендерної пропозиції надається **копія сертифікату ДСТУ EN ISO 9001:2018**, що виданий органом. Який акредитований національним агентством з акредитації України відповідно до ДСТУ EN ISO/IES 17021-1. На підтвердження у складі тендерної пропозиції необхідно надати **акредитаційний сертифікат, сертифікат внутрішнього аудитора,** виданого на працівника компанії, яка володіє спецдозволом на користування надрами, який підтверджує проходження навчання по програмі «Внутрішній аудит систем менеджменту» згідно вимог ДСТУ ISO 19011:2019 та вимог ДСТУ EN ISO 9001:2018 та можливість виконувати функції внутрішнього аудитора,на підтвердження надається **копія документа, який підтверджує працевлаштування на даному підприємстві.**
4. **Копія сертифікату ДСТУ EN ISO 14001:2015 – «Системи екологічного управління»**, що виданий органом, який акредитований національним агентством з акредитації України відповідно до ДСТУ EN ISO/IES 17021-1. На підтвердження у складі тендерної пропозиції необхідно надати **акредитаційний сертифікат**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |