Додаток 3

до тендерної документації

У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

При пропозиції Учасником еквіваленту зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов’язкове надання підтвердження, що запропонований еквівалент відповідає вимогам Замовника, тобто не гірше за технічними та якісними характеристиками.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмета закупівлі:

«Дорожні знаки (ДК 021:2015:34990000-3 Регулювальне, запобіжне, сигнальне та

освітлювальне обладнання)»

1. Загальні положення

1.1  Назва предмета закупівлі: Дорожні знаки (ДК 021:2015:34990000-3 Регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання).

1.2 Код ДК 021:2015 : 34990000-3 Регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання

1.3 Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі-  ДК 021:2015: 34992200-9 — Дорожні знаки.

1.4 Обсяг закупівлі:

Таблиця 1

| 1 | Дорожній знак (5.38.1) ІІ типорозміру (з флуорисцентною облямівкою) з кріпленням | шт. | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Дорожній знак (5.38.2) ІІ типорозміру (з флуорисцентною облямівкою) з кріпленням | шт. | 15 |
| 3 | Дорожній знак (1.32) ІІ типорозміру з кріпленням | шт. | 6 |
| 4 | Дорожній знак (1.33) ІІ типорозміру з кріпленням | шт. | 4 |
| 5 | Дорожній знак (2.1) ІІ типорозміру з кріпленням | шт. | 3 |
| 6 | Дорожній знак (2.3) ІІ типорозміру з кріпленням | шт. | 3 |
| 7 | Дорожній знак (5.34) ІІ типорозміру з кріпленням | шт. | 3 |
| 8 | Дорожній знак (5.16) ІІ типорозміру з кріпленням (для двох смуг руху) | шт. | 6 |
| 9 | Дорожній знак (5.20.2) ІІ типорозміру з кріпленням | шт. | 3 |
| 10 | Дорожній знак (3.34) ІІ типорозміру з кріпленням | шт. | 4 |

2. Технічні положення

2.1. Знаки дорожні повинні відповідати всім умовам прописаним в національному стандарті України ДСТУ4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування.» (далі – ДСТУ 4100:2021).

2.2. Дорожні знаки повинні виготовлятися ІІ (середнього) типорозміру. Товщина знаків (а саме металевої основи) повинна бути 0,9-1,25мм. Краї знака повинні мати подвійний загин по периметру. Лицьова частина дорожнього знака не повинна мати наскрізних отворів, видимих частин кріплень, згідно ДСТУ4100:2021.

2.3. Всі деталі й складові частини знаків повинні бути виготовлені з оцинкованого металу, мати захисне полімерне покриття (порошкове фарбування) сірого кольору. Покриття має відповідати вимогам ДСТУ ІSО 12944-5 та ДСТУ ІSО 6270-2 згідно п. 8.3.3  ДСТУ4100:2021.

2.4. На корпусі знака або спеціальній табличці повинно буде нанесене маркування, що містить такі відомості:

- назву підприємства-виробника чи товарний знак, щоб ідентифікувати виробника;

- дату виготовлення (місяць, дві останні цифри року);

- номер або код партії;

- клас світлоповертального матеріалу і найменування виробника;

- позначення стандарту ДСТУ4100:2021.

2.5. Зображення символів і написів на знаках повинно відповідати вимогам ДСТУ 4100:2021.

2.6. Знаки потрібно виготовляти зі світлоповертальною поверхнею, вид світлоповертальних матеріалів із середньою кольоростійкістю. Лицьова частина знаків повинна бути виконана методами цифрового друку, аплікації або шовкотрафаретного друку з використанням світлоповертальних плівок ІІ-б класу, згідно п. 8.2, п. 8.3  розділу  8  ДСТУ 4100:2021.

2.7. Для виготовлення світлоповертальної поверхні дорожнього знака потрібно застосовувати плівку одного класу та однієї оптичної системи,  згідно п.8.1.17 розділу 8 ДСТУ 4100:2021.

2.8. Учасник повинен надати діючий Сертифікат відповідності згідно вимогам ДСТУ4100-2021 на дорожні знаки та світлоповертальну плівку (від Виробника).

2.9. Гарантійний строк для знаків виготовлених із застосуванням світлоповертальної плівки ІІ класу – не менше ніж 10 років від дати введення в експлуатацію згідно п. 13.2  ДСТУ 4100:2021.

2.10. Основи знаків повинні мати отвори для кріплення. Знаки повинні постачатися в комплекті з елементами кріплення та супровідною документацією Виробника.

2.11. Кріплення дорожніх знаків повинно забезпечити можливість їх встановлення на сталевих стойках від d40мм до d76мм.

2.12. Кріплення повинно бути виготовлено з оцинкованої сталі товщиною min 3 мм., мати спеціальні насічки для додаткової надійної фіксації, що не буде дозволяти дорожньому знаку провертатися на круглій стійці діаметром від 40 мм до 76 мм.

2.13. Вартість кріплення  повинна входити до загальної суми вартості знаків.

3. Організаційні положення

3.1. Місце поставки Товару: Івано-Франківська обл., м.Долина, вул. Заводська, 1а, 77500, склади Замовника, визначені у Заявці на поставку Товару. Товар поставляється окремими партіями згідно заявок Замовника. В заявці Замовник визначає строк, місце поставки, кількість Товару. Поставка Товару здійснюється за рахунок Учасника.

3.2. Учасник повинен забезпечити контроль якості товару, що постачається та своєчасну заміну неякісного.

3.3. Вартість упаковки, маркування, транспортних, вантажно-розвантажувальних та інших витрат, пов’язаних із доставкою Товару до місця поставки, податки, збори та інші обов’язкові платежі, що сплачуються або повинні бути сплаченні,  включені у вартість Товару.

3.4. Строк поставки Товару:  поставка Товару здійснюється окремими партіями, не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня, наступного за днем отримання заявки від Замовника на кожну партію Товару протягом 2024 року.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за наявності).