Додаток № 4

До тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

(технічна специфікація)

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))

| № з/п | Найменування закупівлі | Опис (каталожний номер, ТУ, ДСТУ, техвимоги, тощо) | Кількість | Пропозиція учасника* (із зазначенням виробника, торгової марки, країни виробництва) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Олива 5W30 (бочка 205л) | Замовник сам перевіряє наявність офіційного схвалення API CK-4/ SN, CI-4 PLUS на сайті https://www.api.org/, та MB 228.51 на сайті https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/ SAE 5W-30 Кінематична в'язкість (100°C, сСт) - 11,00-11,8; Індекс в'язкості – не менш 165; Точка займання(°C) - 200-215; Точка застигання(°C) – не вище Минус 30; TBN (мгКОН/г) - 9-9,8; Сульфатна зола (%wt) - не більше 1,0 | 5 535 літрів |  |
| 2 | Олива трансмісійна ATF III (бочка 200л) | ATF III Щільність в 15°C – 0,8-0,9; Кінематична в'язкість при 100°C - 9-10 мм2/с; Індекс в'язкості – не менш 150; Температура спалаху у відкритій чашці – не менш 190°C | 400 літрів |  |
| 3 | Олива в картер головної передачі моста SAE 75w90, 12N (бочка 208л) | SAE 75w90 Замовник сам перевіряє наявність офіційного схвалення TE ML 12N на сайті https://aftermarket.zf.com/ | 1456 літрів |  |
| 4 | Мастило «Літол-24» (каністра 17кг) | ГОСТ 21150-87 Температура крапання – не менш 1850С; Пенетрація при 25 0С, з перемішуванням (60 подвійних тактів) - в межах 220-250 мм-1; В’язкість, Па·с: - при мінус 200С і середньому градієнті швидкості деформації 10 с-1, не більше - 650 - при 00С і середньому градієнті швидкості деформації 10 с-1, не більше - 280 - при 500С і середньому градієнті швидкості деформації 100 с-1, не менше – 8 | 357 кг |  |
| 5 | Олива трансмісійна ТАП-15В (бочка 200л) | ГОСТ 23652-79 В'язкість кінематична при 100 °С, мм2/с, в межах 14,0-16,0; В'язкість динамічна при мінус 15 °С, Па·с, не більше - 180; Температура спалаху визначена у відкритому тиглі, °С, не менше - 185; Температура застигання, °С, не вище – Мінус 20; Густина за температури 20 °С, г/см3, не більше - 0,930 | 4800 літрів |  |
| 6 | Мастило 1-13 (каністра 17кг) | ГОСТ 1631-61 Температура крапання, ºС – не нижче 120; Пенетрація з температури 25 ºС, з перемішування , мм/101 -60 подвійних ударів – в межах 180-250; Границі щільності за температури 80 ºС, Па – не меньше 150; Колоїдна стабільність,% виділеної оливи – не більше 20. | 51 кг |  |
| 7 | Олива індустріальна І-20А (бочка 200л) | ГОСТ 20799-88 В'язкість кінематична при 40 0С, мм2/с – в межах 29-35; Кислотне число, мг КОН на 1г оливи, не більше -0,03; Зольність, %, не більше - 0,005; Температура спалаху визначена у відкритому тиглі, не менше - 200°С; Колір на колориметрі ЦНТ, не більше - 2,0 одиниці ЦНТ; Густина за температури 20 °С, не більше – 0,890 г/см3 | 1000 літрів |  |
| 8 | Мастило Солідол Ж-2 (каністра 17кг) | ГОСТ 1033-79 Пенетрація при 250С, з перемішуванням - 230-290; Масова частина кальцієвих мил % не меньше - 11; Масова частина води % не більше - 2,5; Масова частка кальцієвих мил,% - не меньше 11 | 68 кг |  |
| 9 | Мастило графітне (каністра 17кг) | ГОСТ 3333-80 Масова частина води % не більше - 3; температура краплепаціння, ºС , не нижче - 77; Колоїдна стабілізація % вид оливи, не більше – 5. | 340 кг |  |
| 10 | Олива для дизеля 10W-40 (каністра 20л) | Замовник сам перевіряє наявність офіційного схвалення API CK-4/SN, CI-4 PLUS на сайті https://www.api.org/ SAE 10W-40 Кінематична в'язкість (100°C, сСт) - 14,0-15,0; Індекс в'язкості – не менш 145; Точка займання(°C) - 220-230; Точка застигання(°C) – не вище Минус 30; TBN (мгКОН/г) – 7,0-8,0; Сульфатна зола (%wt) - не більше 1,0. | 220 літрів |  |
| 11 | Олива моторна М-8В (бочка 200л) | ГОСТ 10541-78; В’язкість кінематична при 100 0С - в межах - 7,5-8,5 мм2/с; Індекс в‘язкості, не менше - 93; Температура спалаху визначена у відкритому тиглі, °С, не менше - 207 | 800 літрів |  |
| 12 | Олива моторна для автотракторних дизелів М-10ДМ (бочка 200л) | ГОСТ 8581-78 В’язкість кінематична при 100 °С, мм2/с, в межах – не меньше 11,4; Індекс в’язкості, не менше – 90; Масова частка механічних домішок, %, не більше - 0,025; Температура спалаху, що визначається у відкритому тиглі, °С, не нижче – 220; Температура застигання, °С, не вище – мінус 18 Лужне число, мг КОН/г оливи, не менше – 8,20 | 600 літрів |  |
| 13 | Олива моторна Honda 10w30 (для генератора каністра) (каністра не більше 10л) | SAE 10w30, API CG-4/SJ для змащування двигунів генераторів та інших пристроїв, обладнаних чотиритактними бензиновими і дизельними двигунами. Кінематична в’язкість при темп. 100oC – в межах 10,00-10,3 мм2/с; Індекс в’язкості – в межах 135-141; Температура застигання – не вище Мінус 30oC; Tемпература спалаху – в межах 205-211 oC Лужне число – в межах 7,5-8,0 mgKOH/g | 10 літрів |  |
| 14 | Олива трансмісійна ТАД-17и (бочка 200л/каністра 20л) | ГОСТ 23652-79 В'язкість кінематична при 100 0С, не менше - 17,5 мм2/с; Індекс в'язкості, не менше - 100; Температура спалаху визначена у відкритому тиглі, °С, не менше - 200 | 500 літрів |  |
| 15 | Олива для стаціонарного гвинтового компресора ISO 46 (каністра 20л) | Компрессорна олива классу в’язкості ISO – 46. Розглядаються тількі оливи MOBIL RARUS SHC1025 або SHELL CORENA S4 R46(згідно з приписом виробника обладнання). | 20 літрів |  |
| 16 | Олива моторна 15w40 (каністра 20л) | Замовник сам перевіряє наявність офіційного схвалення API CI-4 на сайті https://www.api.org/ SAE 15W-40 Кінематична в'язкість (100°C, сСт) - 14,00-14,5; Індекс в'язкості – не менш 135; Температура спалаху (°C)- 220-230; Температура застигання (°C) – не вище Минус 30; TBN (мгКОН/г) – 10,0-10,5. | 120 літрів |  |
| 17 | Олива трансмісійна mobilube SAE 75W-90 (каністра 20л) | SAE 75W-90 API - GL-5 Щільність (20°C, g/cm3) – в межах 0,0893-0,896; Кінематична в'язкість(100°C, cSt) – в межах 15,8-16,1; Індекс в'язкості – в межах 154-156; Точка займання(°C) в межах – 224-226; Точка застигання(°C) в межах мінус 38- мінус 41. | 100 літрів |  |
| 18 | Олива трансмісійна Transmission Gold SAE 80W-90 GL-5 (каністра 20л) | SAE 80W-90 API - GL-5 Щільність (20°C) – в межах 0,0893-0,896 g/cm3; Кінематична в'язкість(100°C, cSt) – в межах 15,8-16,1; Індекс в'язкості – в межах 89-91; Точка займання - в межах 234-236°C; Точка застигання - в межах мінус 25- мінус 27°C. | 140 літрів |  |
| 19 | Олива трансмісійна 85W-140 (каністра 20л) | SAE 85W-140 API - GL-4 Кінематична в'язкість при 100oC – в межах – 28,30-28,51 мм2/с; Індекс в'язкості – в межах 94-96; Точка займання – в межах 239-241 oC. | 60 літрів |  |
| 20 | Мастило «ШРУС-4» (фасування 0,4кг) | ТУ У 19.2-37838186-010:2012 Температура краплення С, не нижче 190; Межа міцності за температури 20oС, не менше - 300 Па | 17,2 кг |  |
| 21 | Мастило № 158 (каністра 17кг) | ТУ У 19.2-37838186-010:2012 рація при 25 0С, з перемішуванням (60 подвійних тактів), мм-1, в межах - 260-340; Температура крапання, не нижче -1320С; Межа міцності за температури 50 оС - не менше 150 Па | 17 кг |  |
| 22 | Олива моторна для автотракторних двигунів М-10Г2К (каністра 20л) | ТУ У 19.2-42794130-050:2021 В’язкість кінематична при 100 0С - в межах - 11,0±0,5 мм2/с; Індекс в'язкості, не менше - 80; Масова частка механічних домішок, , не більше - 0,015%; Температура спалаху, що визначається у відкритому тиглі, не нижче - 200°С; Температура застигання, не вище - мінус 10°С; Лужне число оливи, не менше - 5,8 мг КОН/г; Зольнicть сульфатна, не більше – 1,15%; Густина при 20 °С, не більше – 0,915 г/см3 | 240 літрів |  |
| 23 | Олива MOBIL DELVАС SUР 1400 10W30 (каністра 20л) | SAE 10W-30, Щільність при 15 0С– в межах 0,850-0,900 кг/л; Кінематична в'язкість при 100°C, - в межах 11-11.8 мм2/с; Кальцій, мас. - в межах - 0.101-0.103%; Фосфор, мас. - в межах – 0.119-0.121%; Температура застигання, C – не вище мінус 42. | 20 літрів |  |
| 24 | Олива трансформаторна Т-1500 (бочка 175кг) | ГОСТ 982-80 В'язкість кінематична, при 50 0С , не більше - 8 мм2/с; - при мінус 30 0С - 1100 мм2/с; Кислотне число, не більше - 0,01 мг КОН; Температура спалаху визначена у закритому тиглі, не менше - 135°С; Температура застигання, не вище - мінус 45°С Колір на колориметрі ЦНТ, не більше – 1,5 одиниці ЦНТ; Тангенс кута діелектричних втрат при 90 0С, не більше – 0,5 %; Густина за температури 20 °С, не більше - 0,885г/см3 | 525 кг |  |
| 25 | Олива для Автоматичних трансмісій екстра тривалого використання (бочка 208л) | Офіційне схвалення Allison TES 295 або TES 668 замовник сам перевіряє на сайті https://www.allisontransmission.com/ | 208 літрів |  |

# * У випадку, коли у найменуванні товару наявні посилання на конкретні: торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника найменування товару слід читати із словосполученням «або еквівалент».

- Товар повинен виготовлений не раніше 2022 року, а також відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

- Учасник надає у складі тендерної пропозиції завірені копії документів, які засвідчують якісні, конструктивні, технічні характеристики товару, його походження.

- Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

- Строк гарантії на Товар - не менше гарантійного строку заводу-виробника.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.

*своїм  підписом учасник підтверджує відповідність запропонованого товару всім зазначеним вимогам Замовника.