**Додаток 2 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**предмета закупівлі:**

**Бетонні вироби тротуарні неармовані – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 44110000-4 (Конструкційні матеріали)**

1. Технічна специфікація:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Характеристика** | **Кількість** |
| 1 | Плитка тротуарна вібропресована | 0,2м.х0,2м.х0,04м.  колір: колормікс (червона, руда, чорна)  ДСТУ Б.В.2.7-145:2008 п.4.2.6. | 500 м2 |
| 2 | Поребрик вібропресований | 0,06 х0,2х0,65  колір: коричневий  ДСТУ Б.В.2.7-145:2008 п.4.2.6. | 250 м/п |

2. Постачальник гарантує якість Товару згідно діючої в Україні нормативної документації.

Товар має відповідати ДСТУ Б.В.2.7-145:2008 п.4.2.6.

3. На етапі розгляду тендерних пропозицій учасник має надати замовнику один екземпляр готового виробу – Бетонні вироби тротуарні неармовані – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 44110000-4 (Конструкційні матеріали). У випадку, якщо готовий виріб не відповідає заявленим технічним вимогам, вважається, що тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації та не допускається до оцінки..

4. Бетонні вироби повинні бути виготовлені з фібробетону марки М-250. Бетонні вироби повинні витримувати механічні, теплові навантаження, а також вплив вологості, сонячного випромінювання та інших кліматичних факторів, при зовнішній установці і нормальній експлуатації.

5. Постачальник повинен гарантувати, що запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався (Лист у довільній формі).

6. Загальні умови поставки товарів:

- поставка товару здійснюється партіями, згідно заявок Замовника. Товари повинні бути надані (поставлені) не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту отримання в усній або письмовій формі заявки від Покупця в необхідному обсязі. Об’єми поставок кожної окремої партії зазначаються Замовником. Поставка здійснюється невеликими партіями на протязі року. Обсяги закупівлі можуть бути зменшенні залежно від потреб Замовника.

Місце поставки товару – Україна, м. Житомир, пров. Козубського, 5.

7. Учасник повинен надати в електронному вигляді в складі своєї тендерної пропозиції довідку, складену в довільній формі, про те, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування всіх необхідних заходів із захисту довкілля.

8. Якщо товар, запропонований учасником, не відповідає вимогам даної технічної специфікації, або учасник не підтвердив відповідність товару вимогам даної технічної специфікації, зокрема надав документальне підтвердження, що за своїм змістом або формою не відповідає вимогам замовника, або надав таке підтвердження не в повному обсягу, або надав не достовірну інформацію, або не повністю відповідає технічним вимогам замовника, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, то замовник відхиляє пропозицію такого учасника.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за наявності).*