Додаток 1 до тендерної документації

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Загальні вимоги до предмету закупівлі**

**Загородження колюче-ріжуче спірального типу Єгоза та дріт оцинкований (код за ЄЗС ДК 021:2015 44310000-6 Вироби з дроту- 44312000-0 Дріт для огорож)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні вимоги** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **Місце поставки: Львівська область, Золочівський район, м. Броди.**  Поставка здійснюється за рахунок Постачальника.  Строк поставки товару – 10 календарних днів з дати укладення Договору. | | | |
| **1** | **Загородження колюче-ріжуче спірального типу Єгоза**  Вимоги до конструкції:  Обтиснутий по всій довжині колючою стрічкою дріт, витками, що попарно з’єднані скобами, без розривів  Кількість скоб на кожній парі витків: 5  Кількість витків у бухті : 100 (±1)  Діаметр витка в транспортному стані: 500 (±15) мм  Установочна довжина бухти: 15-17 м  Вимоги до дроту:  EN високовуглецевого дроту: 50189  Механічні властивості: зусилля тимчасового опору не менше 1600 к/Н  Діаметр дроту серцевини: 2,5 (±0,1) мм  Цинк на дроті: не менше 100г/м2  Вимоги до колючої стрічки:  Оцинкована рулонна сталь EN 10346  Цинк на колючій стрічці: не менше 140-290 г/м2  Товщина колючої стрічки: 0,55 (± 0,05) мм  Форма лез: агресивна, радіус заокруглення біля основи – 2,5 мм  Ширина колючої стрічки: не менше 19 мм  Крок зубців колючої стрічки: не більше 30 мм  Довжина лез колючої стрічки - 16-17 мм  Вимоги до скоб:  Форма скоби - «ластівчин хвіст»  Оцинкована рулонна сталь EN 10346  Цинк на скобі: 140-290 г/м2  Товщина скоби: 1,3 (± 0,2) мм  Ширина скоби: не менше 10 мм  Довжина скоби в розгортці: не менше 45 мм | **Бухта (шт.)** | **67** |
| **2** | **Дріт оцинкований**  Діаметр дроту: 2,5 – 3,0 мм.  Цинк на дроті – не менше 70 г/м2.  Зусилля тимчасового опору розриву не менше – 700Н/мм2 | **м.п.** | **2000** |

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам та стандартам відповідних діючих нормативних документів, чинних на момент подання пропозиції. Товар, що пропонується учасником повинен бути новим, таким, що не був у вжитку, непошкодженим, відповідної якості, виробництва 2022-2023 років, але не більше 12 місяців від дати поставки товару.

У випадку, якщо поставлений товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає вимогам Замовника, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.

Товар не повинен мати ознак контрафактності, а саме несанкціонованого використання або нанесення торгових марок без офіційної згоди власників торгових марок, на пакуванні не повинно бути ознак видалення чи приховування нанесених раніше торгових марок.

Ціна товару повинна ураховувати усі витрати: вартість сировини, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплаченні в країні Замовника, завантаження та розвантаження; вартість упаковки та маркування, доставка до міста призначення, пересилка документів на товар та інші витрати.

Якість та походження товару підтверджуються відповідними документами (сертифікатом якості та/або сертифікатом відповідності та/або паспортом заводу виробника та/або Висновком Уповноваженого органу з сертифікації та оцінки відповідності, якщо товар не підлягає обов’язковій сертифікації на території України), який надається разом з товаром. В складі тендерної пропозиції необхідно надати скан-копію оригіналу сертифікату/декларації відповідності товару або іншого документу тощо, що підтверджує якість/відповідність товару, що є предметом закупівлі.

Обсяг товару може коригуватися в залежності від актуальних потреб Замовника та наявного фінансування.