Додаток 4 до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Технічні харектеристики Товару мають бути не меньш ніж кожний із параметрів, які наведені Замовником у таблиці

| № | Позиція | Медико технічні вимоги | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підгузники для дорослих, розмір М №30 | Відповідає стандарту EN ISO 13485, дозволена для використання в медичній практиці Підгузки для дорослих – багатошарові. Виготовлені з «дихаючих», гіпоалергенних матеріалів. Мають цільну конструкцію (зроблені за безшовною технологією). Підгузки мають анатомічну форму Підходять для жінок і чоловіків (універсальні). Внутрішні "бортики" та еластичні манжети по боковій поверхні підгузка забезпечують додатковий захист Вага 82 ± 2 г Матеріал поглинаючої подушечки комбінований з суперабсорбентом Вага суперабсорбенту 9 (±) 2 г Поглинаюча здатність не меньше 900 (±) 200 г Обхват талії 85-115 см Групова упаковка 30шт Термін придатності 4 роки | шт. | 1440 |
| 2 | Підгузники для дорослих, розмір L №30 | Відповідає стандарту EN ISO 13485, дозволена для використання в медичній практиці Підгузки для дорослих – багатошарові. Виготовлені з «дихаючих», гіпоалергенних матеріалів. Мають цільну конструкцію (зроблені за безшовною технологією). Підгузки мають анатомічну форму Підходять для жінок і чоловіків (універсальні). Внутрішні "бортики" та еластичні манжети по боковій поверхні підгузка забезпечують додатковий захист Вага 73 ± 2 г Матеріал поглинаючої подушечки комбінований з суперабсорбентом Вага суперабсорбенту 10 (±) 2 г Поглинаюча здатність не меньше 1100 (±) 250 г Обхват талії 100-150 см Групова упаковка 30шт Термін придатності 4 роки | шт. | 2520 |
| 3 | Підгузники для дорослих, розмір XL №30 | Відповідає стандарту EN ISO 13485, дозволена для використання в медичній практиці Підгузки для дорослих – багатошарові. Виготовлені з «дихаючих», гіпоалергенних матеріалів. Мають цільну конструкцію (зроблені за безшовною технологією). Підгузки мають анатомічну форму Підходять для жінок і чоловіків (універсальні). Внутрішні "бортики" та еластичні манжети по боковій поверхні підгузка забезпечують додатковий захист Вага 98 ± 2 г Матеріал поглинаючої подушечки комбінований з суперабсорбентом Вага суперабсорбенту 12 (±) 2 г Поглинаюча здатність не меньше 1350 (±) 200 г Обхват талії 120-170 см Групова упаковка 30шт Термін придатності 4 роки | шт. | 300 |
| 4 | Пелюшки 90x60 | Пелюшки 90x60 Розмір - 90x60 см. Поглинання – не меньше1350 мл. Одноразові поглинаючі пелюшки надійно захищають від випадкових протікань, можуть використовуватися при догляді за дітьми, за дорослими з проблемами нетримання і в медичних установах. під час проведення гігієнічних процедур. - Гіпоалергенний верхній шар не викликає подразнення шкіри. - Не містять вдруге перероблених матеріалів. - Швидко і надійно поглинають рідину - Поглинаючий шар з розпушеної целюлози. - Оптимально підходять для захисту постільної білизни під час зміни підгузника. - Водонепроникна зворотна сторона пелюшок. | шт. | 300 |
| 5 | урологічні прокладки 370x180см. | Урологічні прокладки Розмір – 370х180 см. ідеальне прилягання до тіла нейтралізацію неприємного запаху надійний захист від бокових протікань швидке та ефективне поглинання (6 крапель) вільно дихаючу шкіру мінімальний ризик алергічних реакцій кращий захист від сечової інконтиненції, ніж звичайні гігієнічні прокладки легке та надійне кріплення до білизни непомітність та комфорт | шт. | 300 |

Інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам документації повинна бути підтверджена наступними документами:

- Декларація про відповідність згідно діючого Технічного Регламенту з додатками, що підтверджують склад та форму випуску, яка зазначена в медико-технічних вимогах.

- Сертифікат якості, який підтверджує відповідність запропанованого учасником товару медико-технічним вимогам зазначеним у таблиці.

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, які передбачено цією Документацією, Учасник надає оригінал або завірену копію гарантійного/авторизаційного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо її відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати дату оголошення про проведення спрощеної закупівлі, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі згідно оголошення та назву Замовника.

Ми, __________________________________________________________ у разі визнання нас переможцем торгів та укладення договору  із замовником про поставку товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі вимоги  замовника, зазначені у медико-технічних вимогах.

_________________

(дата)

__________________        _______________________       __________________________

Посада                                   (підпис)