Додаток 3
до тендерної документації

Медико-технічні вимоги до товару: 
Медичні матеріали (Марля медична, Бинт гіпсовий, Лезо для скальпеля, Кетгут, Неосорб, Нитка хірургічна шовна, Пролен, Сітка медична для відновлювальної хірургії стерильна, плетена, Сітка медична для відновлювальної хірургії поліпропіленова незабарвлена,

Поліпропілен,  Поліпропілен з рентгеноконтрастним наповненням, Хірургічна нитка полігліколієва, Подовжувач інфузійних магістралей високого тиску)

Код ДК 021:2015  33140000-3 «Медичні матеріали»

| 1 | Марля медична вибілена в рулоні (тканина полотняного переплетення), тип 17 Рулон 1000 метрів | 15 рулонів | Призначення: для виготовлення операційно-перев’язувальних засобів при операціях, перев’язках ран і опіків. Повинен бути виготовлений з бавовняної марлі простого плетіння тип 17. Відріз повинен бути довжиною 1000м ±1 та шириною 90см.±0,5 На поверхні відрізів не допускаються забруднення, розриви, дірки і інші дефекти. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Бинт гіпсовий 10 *270 | 550шт | Бинт гіпсовий медичний 10см х 2,7м Для фіксації всіх типів переломів кісток, іммобілізації при хворобах кісток та суглобів, травмах м'яких тканин, при наданні першої допомоги, фіксації при хірургічних втручаннях та інше. Розміри: довжину 2,7м±3см та ширину 10±0,2см. Виготовлені з медичної марлі, розрізаної на смуги і просоченої гіпсовою масою високої якості. |
| 3 | Бинт гіпсовий 15*270 | 900шт | Бинт гіпсовий медичний 15см х 2,7м Для фіксації всіх типів переломів кісток, іммобілізації при хворобах кісток та суглобів, травмах м'яких тканин, при наданні першої допомоги, фіксації при хірургічних втручаннях та інше. Розміри: довжину 2,7м±3см та ширину 15±0,2см. Виготовлені з медичної марлі, розрізаної на смуги і просоченої гіпсовою масою високої якості. |
| 4 | Бинт гіпсовий 20*270 | 850шт | Бинт гіпсовий медичний 20см х 2,7м Для фіксації всіх типів переломів кісток, іммобілізації при хворобах кісток та суглобів, травмах м'яких тканин, при наданні першої допомоги, фіксації при хірургічних втручаннях та інше. Розміри: довжину 2,7м±3см та ширину 20±0,2см. Виготовлені з медичної марлі, розрізаної на смуги і просоченої гіпсовою масою високої якості. |
| 5 | Бинт в'язаний медичний нестерильний 5м х 10cм | 100шт | Бинт в'язаний медичний нестерильний 5м х 10см Призначені для фіксації і накладення, а також для виготовлення операційно-перев'язувальних засобів, медичних пристосувань і можуть широко застосовуватися як в клініках, так і в домашніх умовах. Виготовлений методом в’язання з подвійною ниткою, яка переплітає бинт по ширині і довжині. Без швів і обрізаної кромки. З краями, що не обсипаються, не торочиться і запобігають відокремленню повздовжніх і поперечних ниток. Довжина не менше 5±0,2 м та ширина не менше 10±0,5 см. Поверхнева густина не менше 44-5% г/м 2. Капілярність не менше 6 см/год. Рівномірна цілісна стрічка циліндричної форми. Товщина скатки - не більше 40 мм. Виготовлений з бавовняної вибіленої пряжі, матеріал 100% бавовна. Білизна не менше 80%. Має нейтральну реакцію водної витяжки (рН). Нестерильний. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання. |
| 6 | Бинт тканий медичний нестерильний 5м х 10см | 100шт | Бинт тканий медичний нестерильний 5м х 10см Для фіксації будь-яких видів пов’язок та бандажів в усіх галузях медицини. Вироблений тканим способом, як окремий виріб, з подвійною поперечною ниткою, яка переплітає бинт по ширині. З краями, що не обсипаються, не торочиться і запобігають відокремленню повздовжніх і поперечних ниток. Без швів. Має довжину не менше 5±0,2 м та ширину не менше 10±0,5 см. Круглої або овальної форми. Поверхнева густина не менше 44-5% г/мІ. Товщина скатки не більше 40 мм. З 100% бавовняної пряжі. Має нейтральну реакцію водної витяжки (рН). Білизна не менше 80%. Капілярність не менше 6 см/год. Нестерильний. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання. |
| 7 | Лезо для скальпеля 18 | 1100шт | Лезо для скальпелю з неіржавіючої сталі / з вуглецевої сталі Для всіх видів хірургічних втручань в лікувально-профілактичних закладах. Виготовлені зі сталі Легко вставляються та виймаються з ручки. Стерилізовані гамма – випромінюванням. Розмір:18. Стерильні, апірогенні та нетоксичні. Для одноразового використання. |
| 8 | Лезо для скальпеля 20 | 3000шт | Лезо для скальпелю з неіржавіючої сталі / з вуглецевої сталі Для всіх видів хірургічних втручань в лікувально-профілактичних закладах. Виготовлені зі сталі Легко вставляються та виймаються з ручки. Стерилізовані гамма – випромінюванням. Розмір:20. Стерильні, апірогенні та нетоксичні. Для одноразового використання. |
| 9 | Комплект для лікування переломів колінної чашечки (проволока з нержавіючої сталі ) | 5шт | Шовний матеріал стерильний - голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 120 мм – зворотно-ріжуча - одноголкова - з ниткою сталь нержавіюча, монофіламент - USP(ЕР) 7(М9) - довжиною 60 см |
| 10 | Кетгут 3/0 (м3) лігатура 150см G30-150 Хірургічний шовний матеріал | 50шт | Шовний матеріал стерильний. Склад: кетгут простий полірований Колір: жовтий USP: 3/0, ЕР: М3. Довжина: 150 см. Характеристики: розсмоктується, має бути з покриттям, нитка повинна бути намотана на паперовий вкладиш для запобігання заплутуванню при розпакуванні, термін повного розсмоктування 63 дні, залишкова міцність 50% через 7 днів. |
| 11 | Кетгут 0 (м4) лігатура 150см G10-150 Хірургічний шовний матеріал | 400шт | Шовний матеріал стерильний. Склад: кетгут простий полірований Колір: жовтий USP: 0, ЕР: М4. Довжина: 150 см. Характеристики: розсмоктується, має бути з покриттям, нитка повинна бути намотана на паперовий вкладиш для запобігання заплутуванню при розпакуванні, термін повного розсмоктування 63 дні, залишкова міцність 50% через 7 днів. |
| 12 | Кетгут 1 (м5) лігатура 150см G01-150 Хірургічний шовний матеріал | 500шт | Шовний матеріал стерильний. Склад: кетгут простий полірований Колір: жовтий USP: 1, ЕР: М5. Довжина: 150 см. Характеристики: розсмоктується, має бути з покриттям, нитка повинна бути намотана на паперовий вкладиш для запобігання заплутуванню при розпакуванні, термін повного розсмоктування 63 дні, залишкова міцність 50% через 7 днів. |
| 13 | Кетгут 2 (м6) лігатура 150см G02-150 Хірургічний шовний матеріал | 350шт | Шовний матеріал стерильний. Склад: кетгут простий полірований Колір: жовтий USP: 2, ЕР: М6. Довжина: 150 см. Характеристики: розсмоктується, має бути з покриттям, нитка повинна бути намотана на паперовий вкладиш для запобігання заплутуванню при розпакуванні, термін повного розсмоктування 63 дні, залишкова міцність 50% через 7 днів. |
| 14 | Неосорб (Поліглактин 910, PGLA) 1 (м.4) колюча 48мм 1/2 90см | 100шт | Шовний матеріал стерильний. Склад: поліглактін 910, мультифіламент, плетений. Колір: фіолетовий. Розмір нитки: USP: 1, ЕР: М4. Довжина: 90 см. Характеристики: розсмоктується, має бути з покриттям, нитка повинна бути намотана на паперовий вкладиш для запобігання заплутуванню при розпакуванні, термін повного розсмоктування 56-70 днів, залишкова міцність 65% через 14 днів. Тип голки: колюча. Довжина: 48 мм. Вигин: 1/2 кола. |
| 15 | Неосорб (Поліглактин 910, PGLA) 0 (м.3,5) колюча 48мм 1/2 90см | 300шт | Шовний матеріал стерильний. Склад: поліглактін 910, мультифіламент, плетений. Колір: фіолетовий. Розмір нитки: USP: 0, ЕР: М3,5. Довжина: 90 см. Характеристики: розсмоктується, має бути з покриттям, нитка повинна бути намотана на паперовий вкладиш для запобігання заплутуванню при розпакуванні, термін повного розсмоктування 56-70 днів, залишкова міцність 65% через 14 днів. Тип голки: колюча. Довжина: 48 мм. Вигин: 1/2 кола. |
| 16 | Нитка хірургічна шовна Капрон кручений білий № 2/0(3) у катушках по 200м | 70шт | Нитки синтетичні хірургічні, не стерильні. Склад: поліамід, кручений. Колір: білий. Розмір нитки: USP: 2/0, ЕР: М3. Довжина: 200 м. Характеристики: не розсмоктується, нитка має бути намотана на поліпропіленову катушку. |
| 17 | Нитка хірургічна шовна Капрон кручений білий № 1(4) у катушках по 130м | 70шт | Нитки синтетичні хірургічні, не стерильні. Склад: поліамід, кручений. Колір: білий. Розмір нитки: USP: 1, ЕР: М4. Довжина: 130 м. Характеристики: не розсмоктується, нитка має бути намотана на поліпропіленову катушку. |
| 18 | Нитка хірургічна шовна Капрон кручений білий № 2(5) у катушках по 80м | 70шт | Нитки синтетичні хірургічні, не стерильні. Склад: поліамід, кручений. Колір: білий. Розмір нитки: USP: 2, ЕР: М5. Довжина: 80 м. Характеристики: не розсмоктується, нитка має бути намотана на поліпропіленову катушку. |
| 19 | Нитка хірургічна шовна Капрон кручений білий № 3(6) у катушках по 80м | 70шт | Нитки синтетичні хірургічні, не стерильні. Склад: поліамід, кручений. Колір: білий. Розмір нитки: USP: 3, ЕР: М6. Довжина: 80 м. Характеристики: не розсмоктується, нитка має бути намотана на поліпропіленову катушку. |
| 20 | Пролен 2/0(3) 0,75м, з колючою голкою 21мм ½ | 200шт | Шовний матеріал стерильний. Склад: поліпропілен, монофіламент. Колір: синій. Розмір нитки: USP: 2/0, ЕР: М3. Довжина: 75 см. Характеристики: не розсмоктується, колір нитки повинен бути насичено темно – синім, не прозорим. Тип голки: колюча. Довжина: 21 мм. Вигин: 1/2 кола. |
| 21 | Пролен 3/0(2) 0,75м, з колючою голкою 21мм ½ | 40шт | Шовний матеріал стерильний. Склад: поліпропілен, монофіламент. Колір: синій. Розмір нитки: USP: 3/0, ЕР: М2. Довжина: 75 см. Характеристики: не розсмоктується, колір нитки повинен бути насичено темно – синім, не прозорим. Тип голки: колюча. Довжина: 21 мм. Вигин: 1/2 кола. |
| 22 | Пролен 4/0(1,5) 0,90м, з двома колючими голками 20мм ½ | 20шт | Шовний матеріал стерильний. Склад: поліпропілен, монофіламент. Колір: синій. Розмір нитки: USP: 4/0, ЕР: М1,5. Довжина: 90 см. Характеристики: не розсмоктується, колір нитки повинен бути насичено темно – синім, не прозорим, має дві голки з кожної сторони нитки. Тип голки: колюча. Довжина: 20 мм. Вигин: 1/2 кола. |
| 23 | Пролен 5/0(1) 0,90м, з двома колючими голками 17мм ½ | 20шт | Шовний матеріал стерильний. Склад: поліпропілен, монофіламент. Колір: синій. Розмір нитки: USP: 5/0, ЕР: М1. Довжина: 90 см. Характеристики: не розсмоктується, колір нитки повинен бути насичено темно – синім, не прозорим, має дві голки, по одній з кожної сторони нитки. Тип голки: колюча. Довжина: 17 мм. Вигин: 1/2 кола. |
| 24 | Пролен 5/0(1) 0,75м, з двома колючими голками 11мм ½ | 20шт | Шовний матеріал стерильний. Склад: поліпропілен, монофіламент. Колір: синій. Розмір нитки: USP: 5/0, ЕР: М1. Довжина: 75 см. Характеристики: не розсмоктується, колір нитки повинен бути насичено темно – синім, не прозорим, має дві голки, по одній з кожної сторони нитки. Тип голки: колюча. Довжина: 11 мм. Вигин: 1/2 кола. |
| 25 | Сітка медична для відновлювальної хірургії стерильна, плетена, поліпропіленова 10х15 | 5шт | Сітка медична хірургічна стерильна. Склад: поліпропілен, монофіламент. Колір: білий. Розмір сітки: 100мм довжина, 150мм ширина. Характеристики: не розсмоктується, має щільність 97гр/м2 з розміром чарунку 1,75мм на 2,5мм. |
| 26 | Сітка медична для відновлювальної хірургії поліпропіленова незабарвлена 6х11см | 50шт | Сітка медична хірургічна стерильна. Склад: поліпропілен, монофіламент. Колір: білий. Розмір сітки: 60мм довжина, 110мм ширина. Характеристики: не розсмоктується, має щільність 57гр/м2 з розміром чарунку 1,1мм на 0,7мм. |
| 27 | Сітка медична для відновлювальної хірургії поліпропіленова незабарвлена 8х12см | 10шт | Сітка медична хірургічна стерильна. Склад: поліпропілен, монофіламент. Колір: білий. Розмір сітки: 80мм довжина, 120мм ширина. Характеристики: не розсмоктується, має щільність 57гр/м2 з розміром чарунку 1,1мм на 0,7мм. |
| 28 | Поліпропілен 0 (м3,5) колюча 50мм 1/2 90см | 100шт | Шовний матеріал стерильний. Склад: поліпропілен, монофіламент. Колір: синій. Розмір нитки: USP: 0, ЕР: М3,5. Довжина: 90 см. Характеристики: не розсмоктується, колір нитки повинен бути насичено темно – синім, не прозорим. Тип голки: колюча. Довжина: 50 мм. Вигин: 1/2 кола. |
| 29 | Поліпропілен 3/0 (м2) колюча 26мм 1/2 75см | 3шт | Шовний матеріал стерильний. Склад: поліпропілен, монофіламент. Колір: синій. Розмір нитки: USP: 3/0, ЕР: М2. Довжина: 75 см. Характеристики: не розсмоктується, колір нитки повинен бути насичено темно – синім, не прозорим. Тип голки: колюча. Довжина: 26 мм. Вигин: 1/2 кола. |
| 30 | «Хірургічна нитка полігліколієва» (ПГА) 2/0 колюча 25 мм 1/2 75 см | 50шт | Шовний матеріал стерильний. Склад: полігліколід, мультифіламент, плетений. Колір: фіолетовий. Розмір нитки: USP: 2/0, ЕР: М3. Довжина: 75 см. Характеристики: розсмоктується, має бути з покриттям, нитка повинна бути намотана на паперовий вкладиш для запобігання заплутуванню при розпакуванні, термін повного розсмоктування 60-90 днів, залишкова міцність 50% через 21 день. Тип голки: колюча. Довжина: 25 мм. Вигин: 1/2 кола. |
| 31 | «Хірургічна нитка полігліколієва» (ПГА) 3/0 колюча 20мм 1/2 75см | 50шт | Шовний матеріал стерильний. Склад: полігліколід, мультифіламент, плетений. Колір: фіолетовий. Розмір нитки: USP: 3/0, ЕР: М2. Довжина: 75 см. Характеристики: розсмоктується, має бути з покриттям, нитка повинна бути намотана на паперовий вкладиш для запобігання заплутуванню при розпакуванні, термін повного розсмоктування 60-90 днів, залишкова міцність 50% через 21 день. Тип голки: колюча. Довжина: 20 мм. Вигин: 1/2 кола. |
| 32 | «Хірургічна нитка полігліколієва» ПГА Рапід 3/0 зворотньо-ріжуча 16мм 3/8 75см | 50шт | Шовний матеріал стерильний. Склад: полігліколід рапід, мультифіламент, плетений. Колір: бежевий. Розмір нитки: USP: 3/0, ЕР: М2. Довжина: 75 см. Характеристики: розсмоктується, має бути з покриттям, нитка повинна бути намотана на паперовий вкладиш для запобігання заплутуванню при розпакуванні, термін повного розсмоктування 42 дні, залишкова міцність 50% через 7 днів. Тип голки: зворотно-ріжуча зі змінним кутом ріжучих кромок для зменшення зусилля проколу, тіло голки повинно бути круглої форми для мінімального травмування тканини. Довжина: 16 мм. Вигин: 3/8 кола. |
| 33 | Подовжувач інфузійних магістралей високого тиску, 150 см. | 100шт | Повинен використовуватись для з’єднання інфузійних помп або насосів з центральним або периферичним венозним катетером. Довжина 150 см. Повинен мати на кінцях трубки два з’єднання типу Luer Lock: female Luer Lock (тип з’єднання порту подовжувача, при якому він може як надіватись, так і вкручуватись в конус для з’єднання) та male Luer Lock (тип з’єднання, при якому в конус для з’єднання подовжувача вкручується порт канюлі) з захисними ковпачками. Тиск інфузіїї до 55 бар/800psi. Трубка з ПВХ прозора для візуалізації потока. Зовнішній діаметр трубки 3,00 мм Внутрішній діаметр 1,5 мм. Не токсичний, стерильний, тільки для одноразового використання. |

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям:

- Запропоновані товари повинні бути зареєстрованими та дозволеними до застосування в Україні, та відповідати вимогам діючих стандартів.

- Товар повинен бути новим (не бути такими, що вживався чи експлуатувався), цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі,  згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні.

- Товар, що не відповідає вимогам якості, за узгодженням Сторін, підлягає поверненню або заміні. Всі витрати пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати а інше) нестиме постачальник. Термін усунення недоліків або заміни товару встановлюється 10 календарних днів (в складі тендерної пропозиції учасники надають  гарантійний лист в довільній формі).

- Залишковий термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 80% загального терміну його придатності. (в складі тендерної пропозиції учасники надають  гарантійний лист в довільній формі).

- Для підтвердження відповідності тендерних пропозицій медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, учасники повинні надати наступні документи:

  - Інформація про відповідність запропонованого товару технічним вимогам тендерної документації, повинна бути підтверджена наступними документами: офіційними даними виробника або уповноваженого представника/дистриб’ютора/дилера, в тому числі: копією декларації про відповідність, сертифікатом якості, інструкцією з використання, згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013  № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», від 02.10.2013 №755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»).

У разі пропонування Учасником іншого товару, як еквіваленту, заявленим до закупівлі Замовником і МТВ до яких викладені Замовником у  тендерній документації, Учасник подає детальну порівняльну характеристику за кожним найменуванням. В порівняльній таблиці має бути зазначено відповідність запропонованого  товару  по кожному пункту вимог, (для зручності оцінки пропозиції зазначити  пункти  в наданих документах, які підтверджують відповідні властивості і характеристики) для кожного запропонованого товару.

Для запобігання придбання фальсифікату або неякісного товару, надати гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера уповноваженого на це виробником, з наданням копії документу, який підтверджує такі повноваження з підтвердженням можливості постачання товару необхідної кількості та належної якості та у строки передбачені тендерною документацією.

Гарантійний лист повинен включати номер процедури закупівлі в системі електронних закупівель, а також назву предмета закупівлі та назву замовника

Поставка товару за попередньою  заявкою замовника, за рахунок постачальника та  адресою замовника: м. Южноукраїнськ, вул. Миру 3, склад медикаментів, безпосередньо у складське приміщення.