ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна                     специфікація до предмета закупівлі

Учасники закупівлі повинні надати в складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

- Детальний опис предмета закупівлі:

| Назва предмета закупівлі | Олива моторна для карбюраторних двигунів, олива моторна для дизельних двигунів, олива трансмісійна, олива для двотактних двигунів, олива гідравлічна за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 09210000-4 Мастильні засоби |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 09210000-4 Мастильні засоби |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 09211000-1 Мастильні оливи та мастильні матеріали |
| Кількість поставки товару | Олива моторна для карбюраторних двигунів 10W-40 SL/CF або еквівалент – 400 л, Олива моторна MOL Dynamic Mistral 10W-40 або еквівалент – 94 кг, Гідравлічна олива MOL Hydro HV 46 або еквівалент – 60 л, Олива моторна WOLF OFFICIALTECH 10W40 MS EXTRA або еквівалент – 120 л, Олива моторна WOLF OFFICIALTECH 10W30 MS EXTRA або еквівалент – 120 л, Олива моторна MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 або еквівалент – 120 л, Олива моторна для дизельних двигунів М-10 ДМ SAE 30 API CD або еквівалент – 200 л, Олива моторна WOLF OFFICIALTECH 15W40 MS EXTRA або еквівалент – 40 л, Олива моторна для двотактних двигунів, 1л – 40 л, Олива трансмісійна ТАП 15 В – 200 л, Олива трансмісійна для гідравлічних систем та редукторів для гусеничних екскаваторів MOL Transfluid TO-4 SAE 10W або еквівалент – 204 л. |
| Місце поставки товару | Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44, 2 СЦШР ДСНС Україна |
| Строк поставки товару | до 25.12.2024 |

- Вимоги щодо технічних характеристик предмета закупівлі:

Олива моторна для карбюраторних двигунів, олива моторна для дизельних двигунів, олива трансмісійна, олива для двотактних двигунів, олива гідравлічна повинні відповідати технічним вимогам зазначеним у Таблиці 1 та вимогам, зазначених у пункті 2.1. цього додатку.

Таблиця 1

| п/п | Найменування Товару | Найменування техніки, в якій планується використати оливи та мастила | Одиницья виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Олива моторна для карбюраторних двигунів 10W-40 SL/CF або еквівалент | ЗІЛ 131, ГАЗ 66, ГАЗ 31021, УАЗ 3151 | л | 400 |
| 2. | Олива моторна MOL Dynamic Mistral 10W-40 або еквівалент | Навантажувач Liebherr L508/FUG 93 | кг | 94 |
| 3. | Гідравлічна олива MOL Hydro HV 46 або еквівалент | Гусеничний екскаватор VOLVO EC 240 CL | л | 60 |
| 4. | Олива моторна WOLF OFFICIALTECH 10W40 MS EXTRA або еквівалент | Гусеничний екскаватор VOLVO EC 240 CL | л | 120 |
| 5. | Олива моторна WOLF OFFICIALTECH 10W30 MS EXTRA або еквівалент | Гусеничний екскаватор CATERPILLAR 336EL | л | 120 |
| 6. | Олива моторна MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 або еквівалент | Екскаватор колісний Liebherr A900C | л | 120 |
| 7. | Олива моторна для дизельних двигунів М-10 ДМ SAE 30 API CD | Краз 255 Б, Краз 250, Краз 260 | л | 200 |
| 8. | Олива моторна WOLF OFFICIALTECH 15W40 MS EXTRA або еквівалент | Трактор Claas Axion 810 | л | 40 |
| 9. | Олива моторна для двотактних двигунів, 1л | Мотокоси, бензопили | л | 40 |
| 10. | Олива трансмісійна ТАП 15 В | ЗІЛ 131, ГАЗ 66, ГАЗ 31021, УАЗ 3151, Краз 250 | л | 200 |
| 11. | Олива трансмісійна для гідравлічних систем та редукторів для гусеничних екскаваторів MOL Transfluid TO-4 SAE 10W або еквівалент | CATERPILLAR 336 EL, VOLVO EC 240 CL, Liebherr R926 LC | л | 204 |

  - Основні технічні характеристики:

Характеристики оливи моторної для карбюраторних двигунів 10W-40 SL/CF

Відповідність:

API SL/CF; ACEA A3/B4

MB 229.3; VW 502.00/505.00

Кінематична в'язкість при 100°C – 13,1-16,3 мм2/с

Індекс в’язкості - не менше 152

Температура застигання – не вище мінус 32°C

Температура спалаху – не нижче 218°C

Сульфатна зольність Мас % - не більше 1,09

Лужне число, мгKOH/г – не менше 7,23
Тара: каністра 20л

Характеристики  оливи моторна MOL Dynamic Mistral 10W-40 або еквівалента

Офіційна ліцензія                                                                                     API CI-4

Офіційні схвалення:                                                                                 DTFR 15C110 (ex MB 228.51);

Volvo VDS-3; Renault RLD-2;

MTU Type 3.1; Deutz DQC IV-18LA;

Mack EO-N

Відповідність:                                    ACEA E4, E6, E7, E9; JASO DH-2 MAN M 3477, MAN M 3271-1;

Renault RGD, Renault RXD; DAF; Deutz DQC IV-10LA; Tatra TDS 40/16

Характеристики:

Кінематична в'язкість при 40°C                                                                                         100,2 -101,0 мм2/с

Кінематична в'язкість при 100°C                                                                                       13,7-14,7 мм2/с

Індекс в’язкості                                                                                                                    не менше 151

Температура застигання                                                                                                      не вище мінус 33°C

Температура спалаху                                                                                                           не нижче 240°C

Лужне число, мгKOH/г                                                                                                        не менше 10,1

Тара                                                                                                                                        каністри 4- 60л

Характеристики гідравлічної оливи MOL Hydro HV 46  або еквівалента

Відповідність:                                               ISO 11158 HV; ISO 6743-4; ISO-L-HV; DIN 51524-3 (HVLP);

Parker Hannifin (Denison) HF-0/HF-1/HF-2; AFNOR NF-E-48603 (HV)

Характеристики:

містить протизносну присадку на основі цинку;
Кінематична в'язкість при 40°C                                       44,3-45,1 мм2/с

Кінематична в'язкість при 100°C                                     7,5-8,1 мм2/с

Індекс в’язкості                                                                   не менше 154

Температура застигання                                                    не вище мінус 42°C

Температура спалаху                                                         не нижче 220°C

Тара: каністра                                                                     20 л

Характеристики оливи моторної WOLF OFFICIALTECH 10W40 MS EXTRA  або еквівалента

Офіційні схвалення:                                       DEUTZ DQC-III-18 LA; MACK EO-S 4.5; MAN M3775;

RENAULT RLD-3; VOLVO VDS-4.5

Відповідність:                                                ACEA E9, E11; API CK-4.

ALLISON C4; CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2, ECF-3, TO-2;

CUMMINS CES 20076, CES 20077, CES  20078, CES 20081,

CES 20086; DTFR 15C100;

DETROIT DIESEL DFS 93K222;

DEUTZ DQC-III-18 LA;

FORD WSS-M2C171-F1;

JD JDQ-78X; MACK EO-O Premium Plus; MAN M3575;

MB 228.31; MTU Oil Category 2.1 RENAULT RGD, RLD-4

Характеристики:

Кінематична в'язкість при 40°C                                                                                   86,9-87,5 мм2/с

Кінематична в'язкість при 100°C                                                                                 13,1-13,8 мм2/с

Індекс в’язкості                                                                                                              не менше 162

Температура застигання                                                                                                не вище мінус 39°C

Температура спалаху                                                                                                     не нижче 224°C

Сульфатна зольність Мас %                                                                                          не більше 1,0

Лужне число, мгKOH/г                                                                                                  не менше 8,2

Тара: каністра                                                                                                                  20л

Характеристики оливи моторної WOLF OFFICIALTECH 10W30 MS EXTRA  або еквівалента

Офіційна ліцензія:                                          API CK-4

Офіційні схвалення:                                       MACK EO-S 4.5; RENAULT RLD-3; VOLVO VDS-4.5

Відповідність:                                                   ACEA E9, E11; API SN;

ALLISON C4; CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2, ECF-3, TO-2;

CUMMINS CES 20076, CES 20077, CES  20078, CES 20081,

CES 20086; DAF PSQL 2.1 E;

DTFR 15C100; DETROIT DIESEL DFS 93K222;

DEUTZ DQC-III-18 LA; FORD WSS-M2C171-F1;

JD JDQ-78X; MACK EO-O Premium Plus;

MAN M3575, MAN M3775;

MB 228.31; MTU Oil Category 2.1;

RENAULT RGD, RENAULT RLD-4

Характеристики:

Кінематична в'язкість при 40°C                                                                  72,9-74,1 мм2/с

Кінематична в'язкість при 100°C                                                                11,1- 11,6 мм2/с

Індекс в’язкості                                                                                                 не менше 151

Температура застигання                                                                                не вище мінус 39°C

Температура спалаху                                                                                       не нижче 232

Сульфатна зольність Мас %                                                                          не більше 1,0

Лужне число, мгKOH/г                                                                                  не менше 8,2

Тара:                                                                                                                     каністра 20л

Характеристики оливи моторної MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 або еквівалента

Офіційні схвалення:                                                                Volvo VDS-3;MAN M 3277; Renault RLD-2; MACK EO-N

Відповідність:                                                                                  ACEA E4, E7; API CF

DTFR 15B120; Tatra TDS 40/16; Scania LDF-3

Renault RX;, MTU Type 3; Deutz DQC III-10

Характеристики:

Кінематична в'язкість при 40°C                                                89,7-92,5 мм2/с

Кінематична в'язкість при 100°C                                             13,4- 14,4 мм2/с

Індекс в’язкості                                                                              не менше 165

Температура застигання                                                             не вище мінус 36°C

Температура спалаху                                                                   не нижче 230°C

Лужне число, мгKOH/г                                                               не менше 16,2

Тара:                                                                                                  каністра 10л

Характеристики оливи моторної для дизельних двигунів М-10 ДМ SAE 30 API CD

В’язкість кінематична при 100 ͦ С, мм²/сек                                                    не менше 12,01

Індекс в’язкості                                                                                                  не менше 116

Температура спалаху, що визначається у відкритому тиглі, ͦ С                  не нижче 224

Температура застигання, ͦ С                                                                            не вище  мінус 24

Лужне число, мг КОН /г оливи                                                                         не менше 6,2

Густина при 15 ͦ С, г/см³                                                                                  не більше 0,885

Характеристика оливи моторної WOLF OFFICIALTECH 15W40 MS EXTRA  або еквівалента

Офіційна ліцензія:                                  API CK-4/SN

Офіційні схвалення:                           DQC-III-18 LA; MACK EO-S 4.5; MAN M3775; DTFR 15C110 (ex MB 228.31);

MTU Oil Category 2.1; RENAULT RLD-3; VOLVO VDS-4.5

Відповідність:                                          DH-2; CATERPILLAR ECF-3; CUMMINS CES 20086;

DETROIT DIESEL DFS 93K222; DEUTZ DQC-III-10 LA

FORD WSS-M2C171-F1; JD JDQ-78X; MAN M3575;RENAULT RLD-4

Характеристики:

Кінематична в'язкість при 40°C                                                                       91,3-92,5 мм2/с

Кінематична в'язкість при 100°C                                                                     12,1-13,7 мм2/с

Індекс в’язкості                                                                                                      не менше 150

Температура застигання                                                                                     не вище мінус 36°C

Температура спалаху                                                                                            не нижче 226°C

Сульфатна зольність Мас %                                                                               не більше 1,0

Лужне число, мгKOH/г                                                                                        не менше 8,2

Тара:                                                                                                                           каністра 20л

Характеристики оливи моторної для двотактних двигунів

Відповідність стандартам                                                                          SAE 30

API TC

JASO FC

Густина при 20 °С, г/cм3                                                                           не більше 0,860

Кінематична в'язкість при 100°C мм2/с                                                   в межах 7,1-8,4

Індекс в’язкості                                                                                           не менше 116

Температура спалаху у відкритому тиглі, С                                            не нижче140

Температура застигання                                                                             не вище мінус 30°C

Масова частка механічних домішок, %                                                    відсутність

Лужне число, мг КОН/г                                                                              не менше 0,60

Масова частка – кальцію %                                                                        не більше 0,015

Сульфатна зольність % мас.                                                                       не вище 0,05

Характеристики оливи трансмісійної ТАП 15 В

Відповідність специфікаціям:                                                                              SAE 90; API GL-3

Відповідність фізико-хімічним показникам:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм2/с 				   не менше 15,63

Температура застигання не вище 					   мінус 20°С

Температура спалаху у відкритому тиглі				   не нижче 243°С

Густина при 20°С, кг/м3 	   					   не більше 885,0

Масова частка механічних домішків та води 				   відсутність

Масова частка фосфору, % 						   не менше 0,101

Масова частка сірки, % 						   не менше 0,687

Тара:									   20л

Характеристики оливи трансмісійної для гідравлічних систем  та редукторів  для гусеничних екскаваторів олива трансмісійна MOL Transfluid TO-4 SAE 10W або еквівалента

Офіційне схвалення:                                                                       ZF TE-ML 03C [ZF002245]

Відповідність:                                                                                 в’язкість SAE 10W; API CF;

API MT-1; Caterpillar TO-4;

Komatsu KES 07.868.1; Allison C-4

Характеристики:

Кінематична в'язкість при 40°C                                                    35,2- 36,9 мм2/с

Кінематична в'язкість при 100°C                                                    5,3-6,0 мм2/с

Індекс в’язкості - не менше 106

Температура застигання                                                                  не вище мінус 33°C

Температура спалаху                                                                       не  нижче 240°C

Оптимальні характеристики тертя -                                          мокрі гальма та зчеплення

- Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції:

  - Повинен підтвердити «Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі», шляхом надання листа в довільній формі про згоду з технічними, якісними, кількісними та іншими вимогами щодо предмета закупівлі або підписаний та завірений печаткою (за наявності) учасника Додаток 2 до тендерної документації.

  - Технічну специфікацію, складену учасником згідно з Таблицею 2:

Таблиця 2

| № з/п | Найменування товару, включаючи повне маркування | Технічні характеристики товару | Од. виміру | Кількість | Виробник товару* | Країна походження товару** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

  - Учасник повинен надати гарантійний лист, що приймає на себе зобов’язання щодо постачання Замовнику олив за кодом ДК 021:2015 – 09210000-4 — Мастильні засоби на склад за адресою: вул. Спортивна, 44, Львівська обл., м. Дрогобич власним транспортом або за рахунок коштів Постачальника.

  - Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, назву виробника, дату виробництва (не раніше   2023 року).

  - Товар повинен постачатись Замовнику у бочках або каністрах згідно заводської упаковки (ціна повинна включати вартість тари).

3.6. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника до предмету закупівлі, Учасник на кожен вид товару повинен надати (завантажити в електронну систему) документи (або належним чином завірені копії), на підтвердження якості та/або відповідності товару, дійсні на дату розкриття пропозицій, та/або документи (або належним чином завірені копії), що посвідчують відповідність товару технічним умовам виробника (сертифікат якості/відповідності/походження/декларацію про відповідність ДСТУ/ТУ/паспорт виробника та/або технічний опис запропонованого товару від виробника товару або інший документ виробника, за яким можна встановити відповідність товару усім вимогам та умовам, визначеним у Додатку 2 до тендерної документації).

3.7. Учасник повинен надати в складі пропозиції скановану копію (копії) сторінки (сторінок) сформовану (сформованих) з офіційних сайтів виробників та / або скановану копію діючих сертифікатів схвалення на підтвердження наявності у запропонованих марок олив офіційних схвалень.

3.8. При наданні Учасником еквіваленту предмета закупівлі, який вимагається Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати на своєму фірмовому бланку, з вихідним номером та датою, порівняльну таблицю із зазначенням технічних характеристик запропонованого товару з переліком характеристик вказаному в Додатку 2 до ТД та в конкретних значеннях характеристик без слів «не менше» і «не більше».

3.9. Ціна товару повинна бути зазначена за нульовою ставковою податку на додану вартість відповідно до підпункту “г” підпункту 195.1.2 пункту 195.1 статті 195 розділу V Податкового Кодексу України та Постанови КМУ від 02.03.2022 № 178 «Деякі питання обкладання податком на додану вартість за нульовою ставкою у період воєнного стану».

3.10. Гарантійний строк на Товар – не менше гарантійного строку виробника. На підтвердження даної вимоги, учасник надає гарантійний лист із зазначенням гарантійного терміну зберігання кожної позиції предмета        закупівлі.

3.11. Термін поставки – до 25 грудня 2024 року включно.