Додаток 1

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на Капітальний ремонт приміщень будівлі об"єкта зберігання майна №2 літера "А" та огорожі по вул.Сливова,

38а в м.Хуст, Закарпатської області І черга

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 95,8 |  |
| 2 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 19,2 |  |
| 3 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 19,2 |  |
| 4 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 25 |  |
| 5 | Розбирання дерев'яних щитових перегородок | м2 | 17,2 |  |
| 6 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 36 |  |
| 7 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 36 |  |
| 8 | Знімання дверних полотен | м2 | 9 |  |
| 9 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 5 |  |
| 10 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,45 |  |
| 11 | Розбирання чистої підшивки стель із фанери (гіпсокартонна підщивка) | м2 | 28,9 |  |
| 12 | (Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 28,9 |  |
| 13 | Розбирання кладки необлицьованих печей | м3 | 1 |  |
| 14 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 0,37 |  |
| 15 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 2,1 |  |
| 16 | Навантаження сміття вручну | т | 6,34459 |  |
| 17 | Перевезення сміття до 5 км | т | 6,34459 |  |
|  | Перегородки |  |  |  |
| 18 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 27,2 |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 19 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли ( замуровування віконного отвору) | м3 | 0,3 |  |
| 20 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 30,5 |  |
| 21 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2,2 |  |
| 22 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 2,1 |  |
| 23 | Установлення віконних зливів | м | 2,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 9 |  |
| 25 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,0293 |  |
|  | Підлога |  |  |  |
| 26 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 26 |  |
| 27 | Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з плит пінополістирольних т=30мм | м2 | 26 |  |
| 28 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 26 |  |
| 29 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2 | м2 | 26 |  |
| 30 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 26 |  |
| 31 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 26 |  |
| 32 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 26 |  |
| 33 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 19,2 |  |
| 34 | Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2 | м2 | 19,2 |  |
| 35 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 28 мм площею понад 10 м2 | м2 | 19,2 |  |
| 36 | Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 паpкетно-стpугальною машиною | м2 | 19,2 |  |
| 37 | Поліпшене фарбування колером олійним підлог по дереву | м2 | 19,2 |  |
| 38 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2 | м2 | 48,9 |  |
| 39 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 48,9 |  |
| 40 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 48,9 |  |
| 41 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2 | м2 | 729,2 |  |
| 42 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 729,2 |  |
| 43 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 729,2 |  |
| 44 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 729,2 |  |
| 45 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 26 |  |
|  | Внутрішні оздоблювальні роботи |  |  |  |
| 46 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 20 |  |
| 47 | Шпаклювання стін та відкосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" по сітці | м2 | 124,4 |  |
| 48 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 124,4 |  |
| 49 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 124,4 |  |
| 50 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 11,4 |  |
| 51 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 45,2 |  |
| 52 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 45,2 |  |
| 53 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 45,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 6,5 |  |
|  | Пічні роботи |  |  |  |
| 55 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування | м3 | 0,7 |  |
| 56 | Мурування неоштукатурених печей і груб з топкою під дрова | м3 | 1 |  |
| 57 | Обштукатурювання печей і груб глиняним розчином по сітці | м2 | 3,8 |  |
| 58 | Облицювання кахлями печей і груб | м2 | 3,8 |  |
|  | Пандус П-1 (4шт.) |  |  |  |
| 59 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 0,1 |  |
| 60 | Улаштування підстильного шару бетонного ( бетон кл.С16/20 ) | м3 | 2 |  |
|  | Водопровід В1 |  |  |  |
| 61 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 10 |  |
| 62 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 10 |  |
| 63 | Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів ( герметизація випуску ) | шт | 1 |  |
| 64 | Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 65 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 1 |  |
| 66 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |  |
| 67 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | шт | 1 |  |
| 68 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 1 |  |
|  | Водопровід В2 |  |  |  |
| 69 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 70 |  |
| 70 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 1 |  |
| 71 | Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 72 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (шафа пожежна ) | шт | 2 |  |
| 73 | Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм | шт | 2 |  |
| 74 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 11,25 |  |
|  | Каналізація |  |  |  |
| 75 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 4 |  |
| 76 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 6 |  |
| 77 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм | шт | 1 |  |
| 78 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |  |
| 80 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 | м3 | 4 |  |
| 81 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 0,32 |  |
| 82 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 7,7 |  |
| 83 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 ( присипка труб піском ) | м3 | 0,7 |  |
| 84 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 2,4 |  |
| 85 | Покривання в траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 7,7 |  |
|  | Зовнішній водопровід В1 |  |  |  |
| 86 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 | м3 | 7,5 |  |
| 87 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 0,3 |  |
| 88 | Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм | м | 15 |  |
| 89 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 ( присипка труб піском ) | м3 | 0,7 |  |
| 90 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 6,3 |  |
| 91 | Покривання в траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 15 |  |
| 92 | Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм в існуючі мережі зі сталевих труб | шт | 1 |  |
|  | Зовнішня каналізація |  |  |  |
| 93 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 3 | м3 | 42 |  |
| 94 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 | м3 | 4,56 |  |
| 95 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 2,73 |  |
| 96 | Укладання труб каналізаційних азбестоцементних діаметром 100 мм в траншеї з розпорами (застос.) | м | 54,3 |  |
| 97 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 ( присипка труб піском ) | м3 | 8,1 |  |
| 98 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 28 |  |
| 99 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 5,4 |  |
| 100 | Покривання в траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 54,3 |  |
| 101 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих грунтах | шт | 1 |  |
| 102 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 3 | м3 | 5,2 |  |
| 103 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 1,57 |  |
| 104 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 1,3 |  |

До уваги учасників:

Вважати зазначені у технічному завданні посилання на конкретні марку чи виробника, або конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгову марку, патент, тип, або конкретне місце походження, чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент».