Додаток № 4

До тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

(технічна специфікація)

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кіл-ть | Технічні вимоги, каталожний номер, посилання на ДСТУ, ГОСТ,ТУ | Технічні характеристики, найменування предмету закупівлі, , що пропонується Учасником, країна виробництва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доріжка автомобільна смужка (ребро) | кг | 320 | РИ 101-00-01 Тип 1 Ширина – 1200-1400 мм Товщина – 3-4 мм. Щільність – 1,46 г/см3 Відносне подовження при розриві – 280% Межа міцності на розрив – 4,2 МРа Твердість – 70+/-5 Shore А Робоча температура – 70+45 Со Гарантія – встановлена заводом-виробником |  |

# * У випадку, коли у найменуванні товару наявні посилання на конкретні: торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника найменування товару слід читати із словосполученням «або еквівалент».

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.

*своїм  підписом учасник підтверджує відповідність запропонованого товару всім зазначеним вимогам Замовника.