**ДОДАТОК 2**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**«ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ (фр. 5х20)»**

**ДК 021-2015:14210000-6. Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі. Щебінь.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Тип, марка, ДСТУ, ГОСТ, ОСТ, ТУ, додаткові технічні характеристики та інша інформація | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Щебінь гранітний  (фр. 5х20) | ДСТУ Б В.2.7-75:98  -крупні заповнювачі повинні мати середню густину від 2000 до 2800 кг/м3;  -вміст пиловидних і глинистих часток у щебені 1% по масі;  -вміст глини не повинен перевищувати – 0,25 %;  -вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм в крупному заповнювачі не повинен перевищувати 25% по масі;  -вміст зерен слабких порід у щебені з природного каменю не повинен перевищувати, по масі 5%;  -марка за стиранністю Ст-І - СтІV;  -клас щебеню сумарної питомої активності природних радіонуклідів – І. | т | 2152 |

**2. Загальні вимоги до предмета закупівлі**

2.1. Товар, який становить предмет закупівлі, повинен бути якісним та відповідати нормам, характеристикам, правилам тощо, технічним вимогам, умовам, встановленим чинним законодавством України, з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля.

2.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, зазначеним у цьому додатку до тендерної документації або бути кращою, згідно Держстандартів та технічних умов, встановлених для кожного виду Товару і підтверджена Сертифікатом відповідності ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт та радіаційним сертифікатом. На підтвердження даної вимоги Учасник обов’язково у складі своєї пропозиції подає\* (завантажує в електронну систему закупівель) відповідний підтвердний документ (оригінал або копію з оригіналу).

\* У випадку не надання Учасником у складі тендерної пропозиції документів, що посвідчують якість запропонованого товару, Замовник залишає за собою право відхилити тендерну пропозицію такого учасника як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

У разі, якщо товар, що виступає предметом закупівлі, не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не взмозі виконати умови поставки, висунуті Замовником, така пропозиція відхиляється.

У разі якщо тендерна пропозиція містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, у такому разі Замовник має на увазі - "або еквівалент" даного товару.

**3. Строк поставки товару:**

3.1 З дати укладання договору до 16 серпня 2023 р., окремими партіями, узгоджений із Замовником згідно із заявкою. Заявка на відвантаження Товару надсилається засобами факсимільного, електронного зв’язку або по телефону. Замовник може надавати заявку по телефону до 17-00 години дня.

3.2 Місце поставки: Сумська область, Роменський район, смт Липова Долина.

3.3 Вартість поставки та розвантаження товару повинна бути включена у вартість товару.

2.7. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист щодо наявності у нього на момент проведення закупівлі товару, в повному обсязі відповідно до вимог тендерної документації.

Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис, М.П. (у разі використання), дата) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)