ЗМІНИ

до тендерної документації на закупівлю товару за процедурою відкритих торгів за ДК 021:2015 код 44310000-6 - Вироби з дроту (Електроди для зварювання рядових і відповідальних конструкцій з низьковуглецевих марок сталей)

Відповідно до Протокольного рішення Уповноваженої особи № 71 від 09.04.2024р. внести зміни до тендерної документації по відкритих торгах на закупівлю товару за кодом ДК 021:2015 - 44310000-6 - Вироби з дроту (Електроди для зварювання рядових і відповідальних конструкцій з низьковуглецевих марок сталей), а саме:

- таблицю в Додатку 3 до тендерної документації

| № з/п | Найменування | Один. виміру | К-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електроди Ø 2 мм для зварювання рядових і відповідальних конструкцій з низьковуглецевих марок сталей | т | 0,020 | Вимоги: Стандарт/Класифікація: AWS A5.1:E6013, ДСТУ EN ISO 2560-A-E 42 0 RC 1 1. Механічні властивості наплавленого металу: Тимчасовий опір, МПа (Н/мм2): 500-640; Відносне видовження, %: ≥20; Границя плинності, МПа (Н/мм2): ≥420; Енергія поглиненого удару (KV), Дж 0оС: ≥47; Хімічний аналіз наплавленого металу, %: Карбон «С»: ≤ 0,11; Кремній/силіцій: «Si»: 0,15 - 0,40; Манган «Mn»: 0,40 - 0,65; Фосфор «P»: ≤0,035; Сульфур «S»: ≤0.03. |
| 2 | Електроди Ø 3 мм для зварювання рядових і відповідальних конструкцій з низьковуглецевих марок сталей | т | 0,600 |  |
| 3 | Електроди Ø 4т мм для зварювання рядових і відповідальних конструкцій з низьковуглецевих марок сталей | т | 1,100 |  |

змінити та викласти в наступній редакцій:

| № з/п | Найменування | Один. виміру | К-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електроди Ø 2 мм для зварювання рядових і відповідальних конструкцій з низьковуглецевих марок сталей | т | 0,020 | Вимоги: Стандарт/Класифікація: AWS A5.1:E6013 та/або ДСТУ EN ISO 2560-A-E 42 0 RC 1 1. Механічні властивості наплавленого металу: Тимчасовий опір, МПа (Н/мм2): 500-640; Відносне видовження, %: ≥20; Границя плинності, МПа (Н/мм2): ≥420; Енергія поглиненого удару (KV), Дж 0оС: ≥47; Хімічний аналіз наплавленого металу, %: Карбон «С»: ≤ 0,11; Кремній/силіцій: «Si»: 0,15 - 0,40; Манган «Mn»: 0,40 - 0,65; Фосфор «P»: ≤0,035; Сульфур «S»: ≤0.03. |
| 2 | Електроди Ø 3 мм для зварювання рядових і відповідальних конструкцій з низьковуглецевих марок сталей | т | 0,600 |  |
| 3 | Електроди Ø 4т мм для зварювання рядових і відповідальних конструкцій з низьковуглецевих марок сталей | т | 1,100 |  |

- в частині 1 «Кінцевий строк подання тендерної пропозиції» Розділу IV «Подання та

розкриття тендерної пропозиції» тендерної документації перший абзац «Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 12.04.2024р.» змінити та викласти в наступній редакцій:

«Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 15.04.2024р.»