Додаток 3 до ТД

Технічні та якісні вимоги

Комплект деталей для збирання тимчасового укриття зі сталі листової марки 65г для територіальної оборони міста Дніпра

код за ДК 021:2015 – 44210000-5 – Конструкції та їх частини

| № п/п | Найменування продукції, повна її характеристика | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект деталей для зирання тимчасового укриття зі сталі листової марки 65г | компл. | 10 |

Сума: 400 000,00 грн.

Склад комплекту входить:

боковина 400 - 7шт,

боковина вікно - 1 шт,

боковий куток - 16 шт,

верхний куток - 8 шт,

кришка ковпаку - 1 шт.

Матеріал виготовлення:  Сталь листова гарячекатана товщиною 8 мм

Марка сталі -  65Г   згідно ДСТУ 8429:2015 Прокат із ресорно-пружинної вуглецевої та легованої сталі.

Термообробка – додаткове загартування.

Покриття – порошкова покраска

Колір – RAL6003 олива зелена

Комплект повинен бути виготовленій згідно проектно-технічної документації ( креслень)

Креслення надаються учаснику торгів за запитом.

Товар не повинен мати дефектів, пов'язаних з матеріалами та/або роботою по їх виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та/або Постачальника за Договором.

Товар повинен бути придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується.

Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид Товару.

Товар повинен мати паспорти на Товар, обов'язковими є сертифікати відповідності, сертифікати якості та (або) декларації відповідності, що підтверджують якість Товару та протокол вимірювання твердості. Не допускається поставка виставочних та/або дослідних зразків Товару.

Вимоги до розмірів. Згідно заявки замовника.

Вимоги до упаковки. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезення та вантажно-розвантажувальних роботах.

Вимоги до безпеки. Товар, що поставляється повинен відповідати встановленим для даного Товару технічним вимогам, що підтверджує якість Товару, що забезпечує його безпеку для життя і здоров'я користувачів.

Вимоги до гарантійного терміну та обсягом надання гарантій якості Товару.

На Товар, що поставляється, встановлено гарантійний строк, який дорівнює терміну, встановленого заводом виробником, згідно паспорту на поставлений Товар. Гарантійний термін обчислюється з дати підписання Акту про приймання товару або накладної. Якщо протягом гарантійного терміну буде виявлено, що Товар не відповідає вимогам Договору, Постачальник зобов'язаний вжити заходи щодо усунення порушень зазначених вимог. Усунення порушень має бути завершено не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати надходження письмового повідомлення від Замовника силами і за рахунок Постачальника.

Начальник СРС 							Фазіл АЛЕКБЕРОВ