**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Папір для друку – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне»

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування та кількість товару** | Папір для друку формату А-4 (80 г/м²) – 1342 пачки. |
| **Основні характеристики** | 1. Для використання в копіювальній техніці та принтерах.  2. З можливістю друку з обох сторін паперу.  3. Папір без запаху. Відбілювання без використання хлору та важких металів.  4. Формат: паперу А-4 – 210х297 мм;  5. Щільність паперу: формату А-4 – 80 г/м²;  6. Папір має бути упакований у вологостійку упаковку по 500 аркушів у пачці, по 5 пачок в одну коробку, відповідно до діючих стандартів.  7. Білизна за СІЕ – не менш ніж 151.  8. Непрозорість – не менш 90 %.  9. Вміст вологи – не більше 4,5 %.  10. Товщина: 98-110 мкм.  11. Виробник має бути акредитований за стандартами ISO14001.  12. Відповідність товару повинна підтверджуватись копіями сертифікатів якості та відповідності. |

**До уваги учасників:** Вважати зазначені у технічних вимогах посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*