**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**до предмету закупівлі**

**«Щебінь природний та пісок»**

**(ДК 021:2015 код класифікатора CPV14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування товарів | Одиниця виміру | Кількість | Опис |
| **Щебінь природний** | т | **781** | ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови. |
| **В тому числі** | | | |
| Щебінь природний, фракція 10\*20 | т | 41 | ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови. |
| Щебінь природний, фракція 20\*40 | т | 740 | ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови. |
|  |  |  |  |
| **Пісок природний** | т | **42** | ДСТУ Б В.2.7-32-95 «Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови.» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Очікувані об’єми постачання за адресами Замовника  **Щебінь природний, фракція 20\*40**  (\*\*\* в процесі фактичного виконання Договору можлива незначна зміна об’ємів поставки Товару за вказаними нижче адресами) | | |
| **№ п/п** | **Місце доставки** | **Об’єм, т** |
| **1** | автомобільна дорога загального користування місцевого значення О141902 Турка-Східниця в межах населеного пункту – с.Ясениця | **220** |
| **2** | автомобільна дорога загального користування місцевого значення О141901 Турка-Лопушанка в межах населених пунктів – с.Вовче, с.Жукотин, с.Бережок, с.Лімна, с.Хащів, с.Лопушанка | **220** |
| **3** | автомобільна дорога загального користування місцевого значення С141904 Турка-Ільник в межах населених пунктів – с.Ільник, с.Закіпці | **180** |
| **4** | автомобільна дорога загального користування місцевого значення С141907 Турка-Присліп в межах населеного пункту – с.Присліп | **120** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Очікувані об’єми постачання за адресами Замовника  **Щебінь природний, фракція 10\*20** | | |
| **№ п/п** | **Місце доставки** | **Об’єм, т** |
| **1** | Місто Турка | **41** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Очікувані об’єми постачання за адресами Замовника  **Пісок природний** | | |
| **№ п/п** | **Місце доставки** | **Об’єм, т** |
| **1** | Місто Турка | **42** |

1. Щебінь природний повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови».
2. Пісок природний повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-32-95 «Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови».
3. Учасник гарантує якість товару, що постачається Замовнику за договором про закупівлю.
4. На підтвердження технічних та якісних характеристик запропонованого товару повинен надати:

- оригінал чи належним чином засвідчену копію чинного протоколу випробувань щебеню згідно ДСТУ БВ.2.7-75-98, за результатами якого міцність (втрата маси при тиску в циліндрі, в сухому стані в межах 9-10.2%; вміст зерен слабких порід, не більше 2.05%; втрата маси після не менше як 15 циклів занурення у розчині натрію сірчанокислого та висушування не більше 4.78%; вміст пиловидних часток не більше 0.52%; вміст глини в грудках – відсутній; вологість не більше 1.05%; вміст зерен пластичної (лещадної) та голчатої форми в межах 21-21.25%; із зазначенням устаткування яким було проведено випробування, даних про свідоцтва калібрування; випробування повинні бути проведені в умовах температури 19-22Co, вологості 60-63%, (марка КРЗ морозостійкості F150, група КРЗ морозостійкості висока, марка КРЗ за дробильністю 1200, група КРЗ за формою зерен поліпшена) виданий органом акредитованим НААУ.

- Сертифікат відповідності товару, що є предметом закупівлі згідно ДСТУ Б В.2.7-75-98, виданий на основі протоколів випробувань, органом акредитованим НААУ, дана інформація повинна бути відображена в сертифікаті.

- Сертифікат виданий учаснику на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 45001:2018 щодо Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці.

1. Разом з товаром повинна надаватися супровідна первинна документація (накладна, сертифікат відповідності чи якісне посвідчення, чи інший документ, що підтверджує їх походження, безпечність і якість, відповідність вимогам державних стандартів). Такий документ повинен бути діючим з урахуванням терміну реалізації товару.
2. Товар постачається відповідно заявки замовника. Кожна партія поставки повинна бути узгоджена між Замовником та Постачальником (дата, адреса та фактичний об’єм).
3. До розрахунку вартості пропозиції не включаються будь-які витрати, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, понесені Учасником у процесі здійснення процедури та укладення Договору про закупівлю.
4. Доставка товару (за вище переліченими адресами) здійснюється транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи проводяться за рахунок постачальника.
5. Товар повинен бути стійким до навколишнього середовища та не повинен містити сторонніх засмічуючих домішок *(надати у складі пропозиції гарантійний лист*)