**Додаток 2**до тендерної документації

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

***(інформація про необхід****н****і технічні, якісні та кількісні характеристики,   
опис предмета закупівлі)***

Назва предмету закупівлі: **Папір А4, Папір А3**

Код за ДК 021:2015 предмету закупівлі: **30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне**

**НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва товару** | **Кількість товару** | **Одиниця виміру** |
| 1 | Папір А4 | 2570 | пачка |
| 2 | Папір А3 | 200 | пачка |

**ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ТОВАРУ:**

1. Назва товару: Папір А4

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва параметру** | **Технічні вимоги** |
| Папір А4 | Формат паперу: А4 (210х297 мм)  Щільність (Маса): не менше 80 г/м.кв.  Товщина аркушу: не менше 107 мкм  Білизна CIE: не менше 161 %  Непрозорість: не менше 93 %  Вміст вологи: 3 – 5 %  Кількість аркушів в пачці: 500 шт.  Колір: білий |

2. Назва товару: Папір А3

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва параметру** | **Технічні вимоги** |
| Папір А3 | Формат паперу: А3 (297х420 мм)  Щільність (Маса): не менше 80 г/м.кв.  Товщина аркушу: не менше 104 мкм  Білизна CIE: не менше 161 %  Непрозорість: не менше 92 %  Вміст вологи: 3 – 5 %  Кількість аркушів в пачці: 500 шт.  Колір: білий |

Загальні вимоги до пакування та маркування:

Упаковка повинна повністю зберігати та захищати товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.

**На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним вимогам до предмета закупівлі, учасником у складі тендерної пропозиції надається:**

* Довідка (форма довільна) щодо можливості поставки товару згідно з вимогами;
* Довідка (форма довільна) з інформацією стосовно конкретних параметрів запропонованого товару (показники з приміткою «не менше» обов’язково мають бути уточнені учасником).