# Додаток 8

# до тендерної документації

Довідка

Інформація щодо характеристик блоків віконних металопластикових, які будуть застосовуватись під час виконання роботи, що є предметом закупівлі

1. Віконний ПВХ профіль:

- виробник (торговельна марка) профілю – _________ (зазначається Учасником найменування виробника профілю із зазначенням організаційно-правової форми (приватне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю тощо) або торговельна марка профілю);

- колір профілю – білий;

- монтажна глибина – 70 мм;

- товщина зовнішніх (лицьових) стінок – не менше 2,8 мм;

- клас профілю – А (відповідно до ДСТУ Б В.2.7-130:2007 (зі змінами));

- показники пожежної небезпеки віконного ПВХ профілю:

| № з/п | Найменування характеристики | Група |
| --- | --- | --- |
| 1. | за групою горючості | ________ (Учасником зазначається група за горючістю). |
| 2. | за групою займистості | ________ (Учасником зазначається група за займистістю, яка повинна бути В1 (важко займисті) або В2 (помірно займисті)). |
| 3. | за групою токсичності продуктів горіння | ________ (Учасником зазначається група за токсичністю продуктів горіння, яка повинна бути Т1 (малонебезпечні) або Т2 (помірнонебезпечні)). |
| 4. | за групою димоутворювальної здатності | ________ (Учасником зазначається група за димоутворювальною здатністю, яка повинна бути Д1 (з малою (низькою) димоутворювальною здатністю) або Д2 (з помірною димоутворювальною здатністю)). |

2. Виробник блоків віконних –_________ (Учасником чітко зазначається виробник блоку віконного).

3. Класифікація блоків віконних (вікон) за результатами випробувань:

3.1. Повітропроникність вікна – клас 4 (відповідно до ДСТУ EN 12207:2020).

3.2. Водонепроникність вікна – клас 9 (відповідно до ДСТУ EN 12208:2013).

4. Армування (підсилюючий металевий профіль):

4.1. Матеріал виготовлення – оцинкована сталь.

4.2. Товщина армуючого профілю – 1,5 мм.

4.3. Армування в рамі, імпості, стулках.

4.4. Склопакет (відповідно до дефектного акта).

5. Фурнітура:

5.1. Виробник – __________ (Roto або Siegenia, або Maco. Учасником зазначається виробник фурнітури).

5.2. Колір гумового ущільнення рами – сірий.

5.3. Колір гумового ущільнення стулки – сірий.

5.4. В нижніх профілях коробок і стулок наявні спеціальні прорізи для відведення води і сконденсованої вологи. В верхніх профілях наявні отвори для вирівнювання тиску у внутрішніх порожнинах профілю;

5.5. Фіксуючі підкладки, що використовуються при заскленні стулок – забезпечують відсутність безпосереднього дотику скла з ПВХ профілями.

6. Особливості конструкції:

6.1 Функція відкидання вікна.

6.2. З'єднувальні профілі – H-образні.

6.3. Матеріал виготовлення відливу – оцинкована сталь, колір білий.

6.4. Товщина відлива, мм – ___________(чітко зазначається Учасником, але повинна бути не менше 0,55 мм).

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника