ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна                     специфікація до предмета закупівлі

Учасники закупівлі повинні надати в складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

- Детальний опис предмета закупівлі:

| Назва предмета закупівлі | Олива моторна для карбюраторних двигунів, олива моторна для дизельних двигунів, олива трансмісійна, олива для двотактних двигунів, олива гідравлічна за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 09210000-4 Мастильні засоби |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 09210000-4 Мастильні засоби |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 09211000-1 Мастильні оливи та мастильні матеріали |
| Кількість поставки товару | Олива моторна для карбюраторних двигунів 10W-40 SL/CF або еквівалент – 400 л, Олива моторна MOL Dynamic Mistral 10W-40 або еквівалент – 94 кг, Гідравлічна олива MOL Hydro HV 46 або еквівалент – 60 л, Олива моторна WOLF OFFICIALTECH 10W40 MS EXTRA або еквівалент – 120 л, Олива моторна WOLF OFFICIALTECH 10W30 MS EXTRA або еквівалент – 120 л, Олива моторна MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 або еквівалент – 120 л, Олива моторна для дизельних двигунів М-10 ДМ SAE 30 API CD або еквівалент – 200 л, Олива моторна WOLF OFFICIALTECH 15W40 MS EXTRA або еквівалент – 40 л, Олива моторна для двотактних двигунів, 1л – 40 л, Олива трансмісійна ТАП 15 В – 200 л, Олива трансмісійна для гідравлічних систем та редукторів для гусеничних екскаваторів MOL Transfluid TO-4 SAE 10W або еквівалент – 204 л. |
| Місце поставки товару | Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44, 2 СЦШР ДСНС Україна |
| Строк поставки товару | до 25.12.2024 |

- Вимоги щодо технічних характеристик предмета закупівлі:

Олива моторна для карбюраторних двигунів, олива моторна для дизельних двигунів, олива трансмісійна, олива для двотактних двигунів, олива гідравлічна повинні відповідати технічним вимогам зазначеним у Таблиці 1 та вимогам, зазначених у пункті 2.1. цього додатку.

Таблиця 1

| п/п | Найменування | Найменування техніки в якій планується використати оливи та мастила | Одиниць обліку | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Олива моторна для карбюраторних двигунів 10W-40 SL/CF або еквівалент | ЗІЛ 131, ГАЗ 66, ГАЗ 31021, УАЗ 3151 | л | 400 |
| 2. | Олива моторна MOL Dynamic Mistral 10W-40 або еквівалент | Навантажувач Liebherr L508/FUG 93 | кг | 94 |
| 3. | Гідравлічна олива MOL Hydro HV 46 або еквівалент | Гусеничний екскаватор VOLVO EC 240 CL | л | 60 |
| 4. | Олива моторна WOLF OFFICIALTECH 10W40 MS EXTRA або еквівалент | Гусеничний екскаватор VOLVO EC 240 CL | л | 120 |
| 5. | Олива моторна WOLF OFFICIALTECH 10W30 MS EXTRA або еквівалент | Гусеничний екскаватор CATERPILLAR 336EL | л | 120 |
| 6. | Олива моторна MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 або еквівалент | Екскаватор колісний Liebherr A900C | л | 120 |
| 7. | Олива моторна для дизельних двигунів М-10 ДМ SAE 30 API CD | Краз 255 Б, Краз 250, Краз 260 | л | 200 |
| 8. | Олива моторна WOLF OFFICIALTECH 15W40 MS EXTRA або еквівалент | Трактор Claas Axion 810 | л | 40 |
| 9. | Олива моторна для двотактних двигунів, 1л | Мотокоси, бензопили | л | 40 |
| 10. | Олива трансмісійна ТАП 15 В | ЗІЛ 131, ГАЗ 66, ГАЗ 31021, УАЗ 3151, Краз 250 | л | 200 |
| 11. | Олива трансмісійна для гідравлічних систем та редукторів для гусеничних екскаваторів MOL Transfluid TO-4 SAE 10W або еквівалент | CATERPILLAR 336 EL, VOLVO EC 240 CL, Liebherr R926 LC | л | 204 |

  - Основні технічні характеристики:

Характеристики оливи моторної для карбюраторних двигунів 10W-40 SL/CF

Відповідність:

API SL/CF; ACEA A3/B4

MB 229.3; VW 502.00/505.00

Кінематична в'язкість при 100°C – 13,1-16,3 мм2/с

Індекс в’язкості - не менше 152

Температура застигання – не вище мінус 32°C

Температура спалаху – не нижче 218°C

Сульфатна зольність Мас % - не більше 1,09

Лужне число, мгKOH/г – не менше 7,23
Тара: каністра 20л

Характеристики  оливи моторна MOL Dynamic Mistral 10W-40 або еквівалента

Офіційна ліцензія                                                                                     API CI-4

Офіційні схвалення:                                                                                 DTFR 15C110; Volvo VDS-3;

Tatra TDS 40/16; Renault RLD-2;

MTU Type 3.1; Deutz DQC IV-18LA;

Mack EO-N.

Відповідність:                                        ACEA E4, E6, E7, E9; JASO DH-2 MAN M 3477, MAN M 3271-1;

Renault RGD, Renault RXD; DAF; Deutz DQC IV-10LA

Характеристики:

Кінематична в'язкість при 40°C                                                                                         100,2 -101,0 мм2/с

Кінематична в'язкість при 100°C                                                                                       13,7-14,7 мм2/с

Індекс в’язкості                                                                                                                    не менше 151

Температура застигання                                                                                                      не вище мінус 33°C

Температура спалаху                                                                                                           не нижче 240°C

Сульфатна зольність Мас %                                                                                                не більше 1,0

Лужне число, мгKOH/г                                                                                                        не менше 10,1

Тара                                                                                                                                        каністри 4- 60л

Характеристики гідравлічної оливи MOL Hydro HV 46  або еквівалента

Відповідність:                                                      11158 HV; ISO 6743-4; ISO-L-HV; DIN 51524-3 (HVLP);

Parker Hannifin (Denison) HF-0/HF-1/HF-2; AFNOR NF-E-48603 (HV)

Характеристики:

містить протизносну присадку на основі цинку;
Кінематична в'язкість при 40°C                                       44,3-45,1 мм2/с

Кінематична в'язкість при 100°C                                     7,5-8,1 мм2/с

Індекс в’язкості                                                                   не менше 154

Температура застигання                                                    не вище мінус 42°C

Температура спалаху                                                         не нижче 220°C

Тара: каністра                                                                     20 л

Характеристики оливи моторної WOLF OFFICIALTECH 10W40 MS EXTRA  або еквівалента

Офіційні схвалення:                                       DEUTZ DQC-III-18 LA; MACK EO-S 4.5; MAN M3775;

RENAULT RLD-3; VOLVO VDS-4.5

Відповідність:                                                ACEA E9, E11; API CK-4.

ALLISON C4; CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2, ECF-3, TO-2;

CUMMINS CES 20076, CES 20077, CES  20078, CES 20081,

CES 20086; DTFR 15C100;

DETROIT DIESEL DFS 93K222;

DEUTZ DQC-III-18 LA;

FORD WSS-M2C171-F1;

JD JDQ-78X; MACK EO-O Premium Plus; MAN M3575;

MB 228.31; MTU Oil Category 2.1 RENAULT RGD, RLD-4

Характеристики:

Кінематична в'язкість при 40°C                                                                                   86,9-87,5 мм2/с

Кінематична в'язкість при 100°C                                                                                 13,1-13,8 мм2/с

Індекс в’язкості                                                                                                              не менше 162

Температура застигання                                                                                                не вище мінус 39°C

Температура спалаху                                                                                                     не нижче 224°C

Сульфатна зольність Мас %                                                                                          не більше 1,0

Лужне число, мгKOH/г                                                                                                  не менше 8,2

Тара: каністра                                                                                                                  20л

Характеристики оливи моторної WOLF OFFICIALTECH 10W30 MS EXTRA  або еквівалента

Офіційна ліцензія:                                          API CK-4

Офіційні схвалення:                                       MACK EO-S 4.5; RENAULT RLD-3; VOLVO VDS-4.5

Відповідність:                                                   ACEA E9, E11; API SN;

ALLISON C4; CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2, ECF-3, TO-2;

CUMMINS CES 20076, CES 20077, CES  20078, CES 20081,

CES 20086; DAF PSQL 2.1 E;

DTFR 15C100; DETROIT DIESEL DFS 93K222;

DEUTZ DQC-III-18 LA; FORD WSS-M2C171-F1;

JD JDQ-78X; MACK EO-O Premium Plus;

MAN M3575, MAN M3775;

MB 228.31; MTU Oil Category 2.1;

RENAULT RGD, RENAULT RLD-4

Характеристики:

Кінематична в'язкість при 40°C                                                                  72,9-74,1 мм2/с

Кінематична в'язкість при 100°C                                                                11,1- 11,6 мм2/с

Індекс в’язкості                                                                                                 не менше 151

Температура застигання                                                                                не вище мінус 39°C

Температура спалаху                                                                                       не нижче 232

Сульфатна зольність Мас %                                                                          не більше 1,0

Лужне число, мгKOH/г                                                                                  не менше 8,2

Тара:                                                                                                                     каністра 20л

Характеристики оливи моторної MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 або еквівалента

Офіційні схвалення:                                                                      DTFR 15B120; Volvo VDS-3; Scania LDF-3; Renault RLD-2

Відповідність:                                                                                  ACEA E4, E7; API CF

MAN M 3277; Tatra TDS 40/16;

Renault RX;, MTU Type 3; Deutz DQC III-10

Характеристики:

Кінематична в'язкість при 40°C                                                89,7-92,5 мм2/с

Кінематична в'язкість при 100°C                                             13,4- 14,4 мм2/с

Індекс в’язкості                                                                              не менше 165

Температура застигання                                                             не вище мінус 36°C

Температура спалаху                                                                   не нижче 230°C

Лужне число, мгKOH/г                                                               не менше 16,2

Тара:                                                                                                  каністра 10л

Характеристики оливи моторної для дизельних двигунів М-10 ДМ SAE 30 API CD

В’язкість кінематична при 100 ͦ С, мм²/сек                                                    не менше 12,01

Індекс в’язкості                                                                                                  не менше 116

Температура спалаху, що визначається у відкритому тиглі, ͦ С                  не нижче 224

Температура застигання, ͦ С                                                                            не вище  мінус 24

Лужне число, мг КОН /г оливи                                                                         не менше 6,2

Густина при 15 ͦ С, г/см³                                                                                  не більше 0,885

Характеристика оливи моторної WOLF OFFICIALTECH 15W40 MS EXTRA  або еквівалента

Офіційна ліцензія:                                  API CK-4/SN

Офіційні схвалення:                              DQC-III-18 LA; MACK EO-S 4.5; MAN M3775; MB 228.31;

MTU Oil Category 2.1; RENAULT RLD-3; VOLVO VDS-4.5

Відповідність:                                          DH-2; CATERPILLAR ECF-3; CUMMINS CES 20086;

DETROIT DIESEL DFS 93K222; DEUTZ DQC-III-10 LA

FORD WSS-M2C171-F1; JD JDQ-78X; MAN M3575;RENAULT RLD-4

Характеристики:

Кінематична в'язкість при 40°C                                                                       91,3-92,5 мм2/с

Кінематична в'язкість при 100°C                                                                     12,1-13,7 мм2/с

Індекс в’язкості                                                                                                      не менше 150

Температура застигання                                                                                     не вище мінус 36°C

Температура спалаху                                                                                            не нижче 226°C

Сульфатна зольність Мас %                                                                               не більше 1,0

Лужне число, мгKOH/г                                                                                        не менше 8,2

Тара:                                                                                                                           каністра 20л

Характеристики оливи моторної для двотактних двигунів

Відповідність стандартам                                                                          SAE 30

API TC

JASO FC

Густина при 20 °С, г/cм3                                                                           не більше 0,860

Кінематична в'язкість при 100°C мм2/с                                                   в межах 8,0-8,4

Індекс в’язкості                                                                                           не менше 110

Температура спалаху у відкритому тиглі, С                                            не нижче140

Температура застигання                                                                             не вище мінус 30°C

Масова частка механічних домішок, %                                                    відсутність

Лужне число, мг КОН/г                                                                              не менше 0,60

Масова частка – кальцію %                                                                        не більше 0,015

Сульфатна зольність % мас.                                                                       не вище 0,05

Характеристики оливи трансмісійної ТАП 15 В

Відповідність специфікаціям:                                                                              SAE 90; API GL-3

Відповідність фізико-хімічним показникам:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм2/с 				   не менше 15,63

Температура застигання не вище 					   мінус 20°С

Температура спалаху у відкритому тиглі				   не нижче 243°С

Густина при 20°С, кг/м3 	   					   не більше 885,0

Масова частка механічних домішків та води 				   відсутність

Масова частка фосфору, % 						   не менше 0,101

Масова частка сірки, % 						   не менше 0,687

Тара:									   20л

Характеристики оливи трансмісійної для гідравлічних систем  та редукторів  для гусеничних екскаваторів олива трансмісійна MOL Transfluid TO-4 SAE 10W або еквівалента

Офіційне схвалення:                                                                       ZF TE-ML 03C [ZF002245]

Відповідність:                                                                                 в’язкість SAE 10W; API CF;

API MT-1; Caterpillar TO-4;

Komatsu KES 07.868.1; Allison C-4

Характеристики:

Кінематична в'язкість при 40°C                                                    35,2- 36,9 мм2/с

Кінематична в'язкість при 100°C                                                    5,3-6,0 мм2/с

Індекс в’язкості - не менше 106

Температура застигання                                                                  не вище мінус 33°C

Температура спалаху                                                                       не  нижче 240°C

Оптимальні характеристики тертя -                                          мокрі гальма та зчеплення

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції:

  - Повинен підтвердити «Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі», шляхом надання листа в довільній формі про згоду з технічними вимогами або підписаний та завірений печаткою (за наявності) учасника Додаток 2 до тендерної документації.

  - Технічну специфікацію, складену учасником згідно з Таблицею 2:

Таблиця 2

| № з/п | Найменування товару, включаючи повне маркування | Технічні характеристики товару | Од. виміру | Кількість | Виробник товару* | Країна походження товару** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

  - Учасник повинен надати гарантійний лист, що приймає на себе зобов’язання щодо постачання Замовнику олив за кодом ДК 021:2015 – 09210000-4 — Мастильні засоби на склад за адресою: вул. Спортивна, 44, Львівська обл., м. Дрогобич власним транспортом або за рахунок коштів Постачальника.

  - Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, назву виробника, дату виробництва (не раніше   2023 року).

  - Товар повинен постачатись Замовнику у бочках або каністрах згідно заводської упаковки (ціна повинна включати вартість тари).

  - На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника до предмету закупівлі, Учасник повинен надати скановану копію паспорта та/або сертифікату якості виробника на предмет закупівлі з показниками характеристик зазначеними в додатку 2.

  - Учасник повинен надати в складі пропозиції скановану копію (копії) сторінки (сторінок) сформовану (сформованих) з офіційних сайтів виробників та / або скановану копію діючих сертифікатів схвалення на підтвердження наявності у запропонованих марок олив офіційних схвалень.

  - При наданні Учасником еквіваленту предмета закупівлі, який вимагається Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати на своєму фірмовому бланку, з вихідним номером та датою, порівняльну таблицю із зазначенням технічних характеристик запропонованого товару з переліком характеристик вказаному в Додатку 2 до ТД та в конкретних значеннях характеристик без слів «не менше» і «не більше».

  - Ціна товару повинна бути зазначена за нульовою ставковою податку на додану вартість відповідно до підпункту “г” підпункту 195.1.2 пункту 195.1 статті 195 розділу V Податкового Кодексу України та Постанови КМУ від 02.03.2022 № 178 «Деякі питання обкладання податком на додану вартість за нульовою ставкою у період воєнного стану».

  - Гарантійний строк на Товар – не менше гарантійного строку виробника. На підтвердження даної вимоги, учасник надає гарантійний лист із зазначенням гарантійного терміну зберігання кожної позиції предмета   закупівлі.

  - Термін поставки – до 25 грудня 2024 року.