**Додаток №1**

**Технічні вимоги до предмету закупівлі**

**Код ДК 021:2015 -** **44110000-4 Конструкційні матеріали (Плитка для підлоги (Код ДК 021:2015-44111300-4 - Керамічні вироби); Газобетонний блок D-500 (Код ДК 021:2015-44111600-7 -Блоки); Цемент М-500(25кг) (Код ДК 021:2015-44111200-3 - Цемент))**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  | **Найменування предмету закупівлі** | **Опис або вимоги до предмету закупівлі, з викладенням об’єктивних технічних та якісних характеристик** | **Од.****виміру** | **Кіль-****кість**  |
| 1**.** |  | Плитка для підлоги (Код ДК 021:2015-44111300-4 - Керамічні вироби) | Тип використання - для підлоги, сфера застосування – для внутрішніх робіт, тип поверхні – матова, колір – сірий, малюнок – під камінь, зносостійкість – не нижче 4 класу, розмір – 60х60см., товщина – не менше 10мм, стійкість до обробки хімічними засобами, протиковзка. | кв.м | 80 |
| 2. |  | Газобетонний блок D-500 (Код ДК 021:2015-44111600-7 -Блоки) | Тип використання – для міжкімнатних перегородок, сфера застосування – для внутрішніх робіт, торцева грань - гладенька, щільність – 500 кг/куб.м., клас міцності – В2,0 морозостійкість – F35, розмір – 600х200х100 (довжина 600мм., висота -200мм., товщина -100мм.), | шт | 80 |
| 3. |  |  Цемент М-500(25кг) (Код ДК 021:2015-44111200-3 - Цемент) | Тип використання - для бетонування та створення монолітних конструкцій (в тому числі в холодну пору року), міцність на стиск (через 28 діб) – не менше 500кг/см, період схоплювання – від 90 до 120 хвилин, міцність до 98% - не пізніше, як через 28 днів, щільність- не менше 1100-1300 кг/м3, рівномірність зміни обсягу – 10 мм і більше, морозостійкість від -60 до +300градусів, не менше 100 циклів повного заморожування/відтавання, висока вологостійкість, фасовка - 25кг в упаковці | шт | 25 |

Загальні вимоги:

 1. Товар постачається в упаковці (тарі), що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання;

 2. Товар повинен мати ярлик або етикетку (яка повинна бути непошкоджена, мати чіткі написи);

 3. Ціни вказуються за одну одиницю товару (з/без ПДВ) з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортних витрат, навантажувально-розвантажувальних робіт і тари, вартість пакування, фасування та транспортні послуги.

4.Технічні, якісні характеристики товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля;

 5. Кожна партія товару при поставці має супроводжуватися документами, що підтверджують якість, кількість, колір, вагу товару - рахунок, накладна, сертифікати якості, документи, які засвідчують якість та безпеку (декларація виробника або посвідчення про якість, або сертифікат відповідності, або інший документ).

6. Учасник повинен надати гарантійний лист про те, що товар новий (такий, що не був в експлуатації), термін та умови його зберігання не порушені;

7. Учасник повинен надати сертифікат відповідності на товар або інші документи, які посвідчують якість товару, що є предметом закупівлі, видані уповноваженими на те органами (організаціями), відповідно до вимог чинного законодавства.

 8. Після визначення Переможця, на протязі 3-х днів, Постачальник повинен надати зразки товару (фотозображення зразків товару надсилаються на електронну пошту Покупця, вказану в проекті Договору). Якщо надані зразки не відповідатимуть вимогам замовника, пропозиція буде відхилена.

 Закупівля передбачає придбання вказаних чи аналогічних/еквівалентних товарів, при чому аналог/еквівалент повинен перевершувати зазначені характеристики. Аналогічність/еквівалентність повинна бути підтверджена документально у вигляді порівняльної таблиці довільної форми з посиланням на сторінку нормативного документу аналога/еквівалента (декларація виробника, сертифікат якості тощо). У разі відсутності підтверджуючого документа, пропозиція учасника вважається такою, що не відповідає вимогам тендерної документації з подальшим її відхиленням і дискваліфікацією учасника відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

 У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації електронних торгів.