ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

| Назва предмета закупівлі | Контейнери для ТПВ металеві оцинковані 1,1 м3 |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 44610000-9 - Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 44613800-8 - Контейнери для відходів |
| Кількість поставки товару | 52 штуки |
| Строк поставки товару | до 30 листопада 2023 року |

Технічна специфікація

| Вимоги Замовника | Пропозиція Учасника* |
| --- | --- |
| 1. Загальні положення |
| 1.1. Обсяг закупівлі – 52шт. |  |
| 1.2. Контейнери повинні відповідати ДСТУ 8476:2015 “Контейнери для побутових відходів. Загальні технічні вимоги”, стандарту EN 840-3 та мати ємність 1.1 м3 (1100 л). |  |
| 2. Технічні параметри |
| Для надання більшої жорсткості, підвищення стійкості при навантаженнях чаша та боковини контейнера повинні бути виготовлені з суцільного листа металу шляхом глибокого штампування з наявністю непаралельних штампованих ребер жорсткості на передній і задній стінці контейнера, дно заокруглене, боковини кріпляться методом зварювання суцільним зварним швом, товщина металу має бути не менше 1,20-1,25 мм, що забезпечить міцність та довговічність конструкції контейнера. |  |
| 2.2. Для простоти обслуговування і надійності в експлуатації контейнер повинен бути обладнаний з кожного боку двома спіральними пружинами з різним зусиллям натягу для ефективної роботи механізму закривання-відкривання кришки. Для безпеки і тривалого терміну експлуатації пружина повинна бути закрита з усіх сторін для захисту від попадання вологи. |  |
| 2.3. З метою забезпечення безпеки під час навантаження та надійності, важелі кріплення кришок контейнерів повинні бути виготовлені з цільного металу шляхом штампування. Для ремонтопридатності контейнера і тривалого терміну його експлуатації важіль кришки контейнера повинен кріпиться до кришки контейнера за допомогою болтового з'єднання, що дасть можливість швидкої заміни важеля кришки контейнера або кришки контейнера без пошкодження важеля кришки контейнера, кришки контейнера та захисного цинкового покриття. |  |
| 2.4. Вузол кронштейну захвату та підйому контейнера повинен бути виконаний методом штампування без зварного з'єднання з одного цільного листа металу товщиною не менше ніж 2 мм та мати вбудований підсилювач товщиною 4мм на трубах для підняття контейнера і відкриття кришки. Для ремонтопридатності контейнера і тривалого терміну його експлуатації вузол захвату та підйому контейнера повинен кріпитися до корпусу контейнера болтовим з'єднанням з можливістю швидкої заміни вузла захвату та підйому контейнера без пошкодження стінки контейнера, вузла захвату та підйому контейнера та захисного цинкового покриття. Корпус вузла захвату та підйому контейнера повинен бути закритий з усіх сторін для запобігання попадання вологи всередину вузла і щільно прилягати до стінки контейнера по всьому периметру, повинен бути підсилений із зворотної сторони пластинами на болтовому з’єднанні. |  |
| 2.5. Кришка та контейнер мають бути гарячеоцинковані шляхом повного занурення у ванну у відповідності до норм ГОСТ 9.307-89 та/або ISO 1461:2009. Контейнер повинен бути обладнаний кронштейнами захвату та відкриття кришки, який виготовлено методом глибокого штампування та до якої приварена труба з товщиною стінки не менш 8мм.та не більш 10мм. |  |
| З метою надійності та довготривалої експлуатації, кронштейни для утримання коліс кріпляться до корпусу контейнера болтовим з’єднанням та виготовлені зі сталі товщиною не менше 3-3,5 мм. і мають вбудований підсилювач товщиною не менше 3 мм. |  |
| 2.7. Для захисту від проникнення опадів і травмування рук, рухома кришка з пружинним механізмом та фіксатором в двох положеннях, має бути обладнана гумовою прокладкою. |  |
| 2.8. Контейнер має бути обладнаний ручкою на кришці, двома ручками на бокових стінках, двома ручками на передній та задній стінках. |  |
| 2.9.Днище контейнера має бути герметичним, бути заокругленої форми та обладнане зливним пристроєм для видалення вологи і дезінфікуючих розчинів при санобробці, закрите поліпропіленовою заглушкою діаметром 40мм. Для підсилення дна повинна бути металева пластина(обичайка)товщиною не менш 2мм та шириною 200мм,яка повинна кріпитися болтовим з’єднанням та забезпечувати повне цинкування. |  |
| 2.10. Контейнер має бути обладнаний чотирма самонаправляючими колесами, диск колеса з поліпропілену, діаметр коліс має становити 200 мм, два з них мають бути улаштовані гальмами. Вантажопідйомність колеса має становити не менше 250 кг. |  |
| 2.11. По периметру верхньої частини контейнер має бути обладнаний рамою з труби квадратного перетину не менше 20 на 2 мм, поверху передньої та задньої стінки приварена металева труба 27*2мм для забезпечення жорсткості та міцності конструкції. |  |
| 2.12. Корпус контейнера для захисту від пошкоджень та деформації під час завантажувальна, розвантажувальних робіт має бути обладнаний підсилюючими металевими накладками товщиною не менше 2 мм в нижній передній частині, які виступають над рівнем поверхні та кріпляться методом зварювання. |  |
| 2.13. Для надання більшої жорсткості, збільшення довговічності кришка повинна бути виготовлена з суцільного листа металу шляхом глибокого штампування з наявністю непаралельних штампованих ребер жорсткості. |  |
| 2.14. Вага контейнера має бути не менше 110 кг та не більше 115 кг. |  |
| 2.15. Контейнери мають бути новими – 2023 року виготовлення, не пошкодженими, придатними до експлуатації, бути повністю укомплектованими, мати паспорт (або інший документ) заводу-виробника. |  |
| 2.16 Гарантія на контейнери, в процесі їх експлуатації, має становити не менше 12 місяців з моменту поставки. |  |
| 2.17. Габарити (ШхВхГ) 1370х1470х1115 мм Допустиме відхилення + 3% |  |

Примітка:

*Учасник повинен вказати конкретні технічні характеристики запропонованого товару, які відповідають вимогам Замовника без виразів «не менше»/ «не більше», «має бути», «повинен» тощо).

Тендерна пропозиція Учасника повинна містити наступні документи, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації:

1. Технічну специфікацію, складену учасником за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка.

2. Технічний паспорт або інший документ, який підтверджує відповідність товару усім технічним вимогам, визначеним у Технічній специфікації цього Додатку.

3. Копію сертифікату відповідності ДСТУ 8476:2015, що підтверджує відповідність вказаним стандартам пропонованого товару, дійсного протягом строку поставки, визначеного у оголошенні про проведення закупівлі та у тендерній документації.

4. Графічне зображення габаритних розмірів.

5. Фотографії товару, який пропонує учасник в рамках даної закупівлі (кольорові, повинні бути належного рівня якості, без використання графічних редакторів), які повно і чітко відображають товар: загальний вид зі всіх боків та детальні фото корпусу контейнера; маркування на контейнері, яке підтверджує виробника та відповідність стандарту EN 840-3. Всі фотографії повинні бути зроблені з однієї одиниці товару та відображати контейнер, який відповідає всім вимогам встановленим у Технічній специфікації цього Додатку.

6. Оригінал гарантійного листа від виробника про гарантію поставки продукції вчасно в разі перемоги учасника в торгах та надання повноважень Учаснику щодо постачання товару, із посиланням на номер закупівлі (подається якщо Учасник не є виробником товару).

7. Гарантійний лист в довільній формі щодо гарантійного строку експлуатації запропонованого товару.

8. При невідповідності якості Товару, та (або) дефектів Товару, та (або) будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики Товару - Учасник зобов’язаний замінити неякісну частину товару за власний рахунок, сплативши всі супутні витрати по заміні неякісної частини Товару, про що Учасником повинен бути складений відповідний гарантійний лист та наданий у складі тендерної пропозиції.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

До уваги учасників!

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, – вважати кожне таке посилання таким, що містить вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

У разі, якщо у технічній специфікації містяться посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, – вважати ці посилання такими, що міститься вираз «або еквівалент».

Будь-яке встановлення посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності замовником проводиться закупівля товару саме з такими характеристиками. Учасники можуть запропонувати еквівалент товару, технічні та якісні характеристики якого відповідають вимогам, встановленим тендерною документацією, в тому числі технічною специфікацією.