Додаток 3

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю: «Бітум нафтовий дорожній БНД 70/100»,  код ДК 021:2015:44110000-4 – Конструкційні матеріали (номенклатурна позиція: 44113610-4 Бітум)

| № з/п | Вимоги замовника | Підтвердження вимог учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

1. Загальні положення

| 1.1. | Обсяг закупівлі: 100 тонн. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Бітум нафтовий дорожній марки 70/100 виробників “ORLEN Asfalt Sp. z.o.o.” (Польща), “Lotos Asfalt Sp. z.o.o.” (Польща) |  |
| 1.3. | Предмет закупівлі повинен відповідати вимогам ДСТУ 4044-2019 та мати сертифікат відповідності. |  |
| 1.4. | Вимоги до показників Глибина проникання голки (пенетрація) за температури 25 оС, м х 10-4 (0,1мм) від 70 до 100 Температура розм'якшення по кільцю і кулі, оС від 43 до 51 Зміна властивостей після прогріття: | - зміна маси після прогріття, % не більше 0,8 - глибина проникання голки (пенетрація) за температури 25 оС у залишок, % від початкової величини не менше 70 - зміна температури розм’якшення, оС не більше 9,0 Температура крихкості, оС не вище -10 Температура спалахнення у відкритому тиглі, оС не нижче ніж 230 Розчинність в органічному розчинникові, % не менше 99,00 Індекс пенетрацї від -1,5 до +0,7 Густина при 15оС, г/см3 1,02-1,03 |  |
| 1.5. | Гарантійний термін: не менше 12 місяців, згідно рекомендацій виробника товарів |  |

2.Організаційні вимоги

| 2.1. | Місце поставки товару – 29025, м. Хмельницький, вул. Романа Шухевича (Курчатова), 105 |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Предмет закупівлі поставляється учасником-переможцем, за його рахунок. |  |
| 2.3. | При невідповідності якості товару, постачальник зобов’язаний замінити партію товару. |  |
| 2.4. | Строк поставки кожної партії Товару протягом 3 (трьох) календарних днів з дати заявки. |  |
| 2.5. | Учасник гарантує, що предмет закупівлі не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля* |  |

Примітка:

*Замовник не вимагає від учасників документальне підтвердження того, що пропоновані ними Товари за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.

Також учасник має подати наступні документи:

- Копії чинних документів, які свідчать про якість товару, що пропонуються Учасником (сертифікат відповідності або паспорт якості), встановлені діючим законодавством на запропоновану продукцію.

| ________________________ | ________________________ | ________________________ |
| --- | --- | --- |
| посада уповноваженої особи Учасника | підпис та печатка (за наявності) | прізвище, ініціали |