Додаток №3 до тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**«Пелети паливні з хвойних порід дерева» «ДК 021:2015 – 09110000-3 - «Тверде паливо»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування продукції, повна її характеристика | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | **«Пелети паливні з хвойних порід дерева» «ДК 021:2015 – 09110000-3 - «Тверде паливо»** | тонни | **57** |

Паливні гранули (пелети) з деревини повинні бути з деревини хвойних порід дерев. Не повинні містити ніяких зв’язуючих елементів: добавок кори, сміття, піску тощо. Паливні гранули (пелети) з деревини повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо їх якості з такими технічними характеристиками:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показник | Одиниця виміру | Значення | |
| Вимоги Замовника | Умови Учасника |
| 1 | Діаметр | мм | 6-8 |  |
| 2 | Щільність | кг/м3 | Не менше 1100 |  |
| 3 | Вологість | % | Не більше 10.0 |  |
| 4 | Зольність | % | Не більше 1.0 |  |
| 5 | Нижча теплота згоряння | МДж/кг (ккал/кг) | Не менше 17.50 |  |
| 6 | Вища теплота згоряння | МДж/кг (ккал/кг) | від 20 |  |
| 7 | Насипна щільність | кг/м3 | Не менше 600 |  |
| 8 | екологічно чистий матеріал | Деревина сосни |  |  |
| 9 | Вміст сірки | % | Не більше 0.08 |  |
| 10 | Довжина | мм | Від 10 до 40 |  |
| 11 | Вміст домішок | % | 0 |  |
| 12 | Вміст дрібних частинок | % | Не більше 5 |  |

Строк поставки – з дати укладення договору до 31.12.2023 року.

Учасник гарантує, що товар є новим, не перебував в експлуатації, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб.

У разі, якщо учасник не є виробником товару, то він повинен документально підтвердити спроможність поставляти товар.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на товар, запропонований на торги, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

Товар повинен бути екологічно безпечним.

Замовник в будь-який час має право звернутися до незалежної лабораторії для підтвердження якості. При невідповідності якості товару, виявленого шляхом лабораторного аналізу, постачальник зобов’язаний замінити партію та сплатити пеню у розмірі 5% від вартості неякісної та недостатньої продукції.

Доставка та завантаження товару здійснюється власними силами та автотранспортом Учасника за власні кошти.

Поставка товару має здійснюватись безперебійно, про, що учасник додатково гарантує.

При поставці товару повинна дотримуватися цілісність оригінальної упаковки. Упаковка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати Гарантійний лист, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

Поставка товару здійснюється у мішках біг-бегах, що погоджуються сторонами в залежності від фактичної потреби Замовника не пізніше 5 днів з моменту отримання такої заявки постачальником. Підпорядкована установа Замовника самостійно визначає дату (час) та обсяг поставки товару. Замовлення на поставку відповідної партії товару подається Замовником у письмовій формі (передаються власноручно або поштовим чи електронним зв’язком) або усних (по телефону) заявок. В замовленні обов’язково повинно бути вказано: загальну кількість продукції, дату (час) поставки.

При поставці товару повинні надаватися супровідні документи, що підтверджують його походження, якість, відповідність державним стандартам. При прийомі товару його обсяг має відповідати обсягу, який зазначений у супровідних документах. Приймання товару за кількістю і якістю здійснюється представником Замовника.

Якість товару запропонованого Учасником, повинна відповідати технічним вимогам, вказаним у специфікації, вимогам чинних нормативно-технічних документів, нормам санітарного законодавства та іншим нормам безпеки, що діють на території України.

Якість, безпечність та походження товарів, підтверджуються документами (документи надаються при подачі тендерної пропозиції), виданими незалежною лабораторією, яка акредитована Національним агентством з акредитації України, відповідно до вимог стандарту ISO 17025 на спеціальному бланку: сертифікат або протокол сертифікаційних випробувань, сертифікат відповідності/якості з зазначенням фактичних технічних характеристик, виданих не раніше січня 2023 року та свідоцтво, видане Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України про належність палива до альтернативного, яке має бути чинним на момент подачі пропозиції. Документи мають бути видані на учасника та/або на виробника товару.

При поставці Товару повинна дотримуватись цілісність оригінальної тари (упаковки) з необхідними реквізитами виробника. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, захисту екології та довкілля, пожежної безпеки.

Приймання товару по якості, комплектності і кількості здійснюється уповноваженими представниками обох Сторін.

У випадку виявлення факту поставки неякісного Товару, який не відповідає вимогам, Покупець письмово викликає представника Постачальника для підписання спільного акту по виявленим фактам. Будь-які недоліки поставленого некомплектного або неякісного Товару Постачальник зобов’язується замінити на Товар належної якості своїми силами та за свій рахунок у тижневий термін з моменту отримання повідомлення Покупця.

Постачальник відповідає за недоліки Товару, якщо не доведе, що вони виникли після його передачі Покупцю за видатковою накладною внаслідок порушення останнім правил користування чи зберігання Товару, дій третіх осіб, або обставин, що звільняють від відповідальності (випадку непереборної сили тощо). Строк та порядок встановлення Постачальником факту існування недоліків Товару визначається чинним законодавством.

**\* У разі наявності в даній документації та в інших документах спрощеної закупівлі посилань на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз "або еквівалент".**

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника, а даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за усіма показниками або бути вищими за показниками.

**З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі наявності печатки)