**Додаток №3**

**До тендерної документації**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ЩЕБІНЬ**

**ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі -14212000-0 – Гранули, кам’яна крихта, кам’яний порошок, галька, гравій, колотий камінь і щебінь, кам’яні суміші, піщано-гравійні суміші та інші наповнювачі)**

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі:

* Щебінь фракції 40-70 мм

Кількість – 1500 м.куб.

* Щебінь фракції 10-20 мм

Кількість – 700 м.куб.

* Щебінь фракції 20-40 мм

Кількість – 1500 м.куб

**Технічна специфікація**

**ЩЕБІНЬ**

**ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі -14212000-0 – Гранули, кам’яна крихта, кам’яний порошок, галька, гравій, колотий камінь і щебінь, кам’яні суміші, піщано-гравійні суміші та інші наповнювачі)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Кількість, м3 | Технічні та якісні вимоги | Документи, що надаються Учасником для підтвердження відповідності товару діючим стандартам |
| Щебінь фракція  40-70 мм | 1500 | Повинен відповідати ДСТУ Б В.2.7-75-98  Марка за міцністю – мін.800, морозостійкістю – 100.  За радіаційним фактором відповідно до ДГН 66.6.1.-6.5.001-98 – 1клас  Вміст пиловидних та глинистих частинок – до 1% | Копія протоколу випробувань, сертифікату якості та паспорту радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу |
| Щебінь фракція  10-20 мм | 700 | Повинен відповідати ДСТУ Б В.2.7-75-98  Марка за міцністю – мін.800, морозостійкістю – 100.  За радіаційним фактором відповідно до ДГН 66.6.1.-6.5.001-98 – 1клас  Вміст пиловидних та глинистих частинок – до 1%  Вміст глини у грудках, зерен слабких порід – відсутній. | Копія протоколу випробувань, сертифікату якості та паспорту радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу |
| Щебінь фракція  20-40 мм | 1500 | Повинен відповідати ДСТУ Б В.2.7-75-98  Марка за міцністю – мін. 800, морозостійкістю – 100.  За радіаційним фактором відповідно до ДГН 66.6.1.-6.5.001-98 – 1клас  Вміст пиловидних та глинистих частинок – до 1%  Вміст глини у грудках, зерен слабких порід – відсутній. | Копія протоколу випробувань, сертифікату якості та паспорту радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу |

1.Склад Продавця має знаходитися на відстані не більше 50 км. від місця розташування (юр. адреси) Замовника.

2.Доставка товару зі складу Продавця проводитися Покупцем власним автотранспортом.

3.Відпуск готової продукції проводиться методом зважування на автомобільній вазі, яка має відповідні сертифікати (з проведенням повірки у встановлені терміни), та кількість відпущеного товару повинна зазначатися у товаро-транспортній накладній.

4. У разі наявності можливості постачати товар безпосередньо на склад Покупця (Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. І.Франка,38), для підтвердження кількості товару Продавець повинен надати всі необхідні документи, зазначені у п.3.

5.Товар постачається окремими партіями, згідно поданих заявок.

6.Заявка на постачання Товару попередньо надається Замовником в телефонному вигляді, електронним зв’язком або інше.

7.Об’єм партії, вид Товару та місце поставки визначається Замовником самостійно, та доводиться до Постачальника відповідною заявкою.

8.Постачальник забезпечує контроль якості кожної партії Товару, що постачається та своєчасну заміну неякісного Товару якісним (надати відповідний гарантійний лист довільної форми).

9.Щебінь повинен виготовлятися за технологічною документацією, затвердженою в установленому порядку.

10.Вплив шкідливих чинників при виробництві та технологічній обробці на стан забруднення атмосферного повітря та ґрунту не повинен перевищувати гранично-допустимих величин відповідно до встановлених державних норм та стандартів (надати відповідний гарантійний лист довільної форми). Ефективна питома активність природних радіонуклідів у взірцях гірничої маси повинна бути нижчою від 370 Бк/кг та відповідати першому класу використання згідно ДГН 66.6.1.-6.5.001-98 «Норми радіаційної безпеки»

11.Щебінь повинен бути стійким до навколишнього середовища та не повинен містити сторонніх засмічуючих домішок.

12.В складі пропозиції Учасники повинні надати Сертифікати якості, Протоколи випробувань, а також діючий спеціальний дозвіл на користування надрами (у разі якщо Учасник особисто видобуває предмет закупівлі) або діючий договір з видобувачем щебеню або інші документи, що підтверджують можливість поставки товару