**Перелік змін до тендерної документації**

|  |  |
| --- | --- |
| Додаток 1 до Тендерної документації в редакції від 03.05.2023 | Додаток 1 до Тендерної документації в редакції від 05.05.2023 |
| **ДОДАТОК  2**  *до тендерної документації*  ***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***  ***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***  *(*Матеріали для здійснення заходів правового режиму воєнного стану «Дріт в’язальний»)   |  |  | | --- | --- | | Назва предмета закупівлі | Матеріали для здійснення заходів правового режиму воєнного стану «Дріт в’язальний» | | Код ДК 021:2015 | *ДК 021:2015: 44330000-2 Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі* | | Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | *44333000-3 Дріт* | | Технічні характеристики предмету закупівлі | Дріт в’язальний Ø 4,0 мм- 1,5 тони.  Марка сталі – ~~SAE 100S~~;  Тимчасовий опір – ~~636 – 690 Н/мм2~~;  Відносне подовження – ~~4%~~;  Дріт низьковуглецевий загального призначення без покриття  Масова доля елементів:  С – 0,42 %;  Mn -0.335;  Si – 0.073;  S – 0.006;  P – 0.016;  Cr – 0.023;  Ni – 0.014;  Cu – 0.015;  N – 0.0032;  Ti – 0.001;  As – 0.001;  B – 0.0001;  Al – 0.002;  V – 0.001;  Mo – 0;  Nb – 0;  W – 0.01;  Co – 0.002;  Ceq – 0. | | Кількість поставки товару | Дріт в’язальний Ø 4,0 мм- 1,5 тони.  Товар постачається 1 партією з фасуванням 100 кг. Товар має бути розфасовано таким чином щоб при транспортуванні або подальшому зберіганні мотки дроту не чіплялись одна до іншої. Допускається палетування товару на дерев’яних піддонах загальноприйнятого зразку (800\*1200 мм) | | Місце поставки товару | Краматорськ, Краматорський район, Донецька область, 84333 | | Строк поставки товару | До 20 червня 2023 року, але не пізніше 5 робочих днів з дати підписання договору |   Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам та стандартам відповідних діючих нормативних документів, чинних на момент подання пропозиції. Товар, що пропонується учасником повинен бути новим, таким, що не був у вжитку, непошкодженим, відповідної якості, виробництва 2022-2023 років, але не більше 12 місяців від дати поставки товару. Виробник повинен гарантувати відповідність вимог технічного завдання замовника технічним умовам виробника на виріб в цілому та його окремих елементів, зокрема впродовж не менше 1 року. Термін гарантійної експлуатації продукції розпочинається з дня її передачі замовнику встановленим порядком.  З метою забезпечення якості предмета закупівлі на постачальника покладається обов’язок забезпечення контролю якості кожної партії виробу, що постачається замовнику, та своєчасної заміни неякісного товару.  У складі пропозиції Учасник повинен надати оригінали або завірені копії документів про виріб та якість виробу (сертифікат якості та/або відповідності та/або технічний паспорт та/або технічні умови тощо). У випадках, якщо товар не підлягає сертифікації, постачальник надає в письмовій формі лист, що товар не підлягає сертифікації, посилаючись на відповідні нормативні акти.  У разі, якщо постачальник продукції не є виробником, обов’язкова наявність гарантійного листа, завіреного печаткою та підписом уповноваженої особи виробника, що засвідчує гарантовані основні параметри та характеристики виробів.  Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:   * технічну специфікацію, складена учасником згідно з ***Таблицею 1:***   ***Таблиця 1***   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *№ з/п* | *Найменування товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Технічні характеристики товару* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | |  |  |  |  |  |  |  |   *\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*  *\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*  **Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.** | **ДОДАТОК  2**  *до тендерної документації*  ***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***  ***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***  *(*Матеріали для здійснення заходів правового режиму воєнного стану «Дріт в’язальний»)   |  |  | | --- | --- | | Назва предмета закупівлі | Матеріали для здійснення заходів правового режиму воєнного стану «Дріт в’язальний» | | Код ДК 021:2015 | *ДК 021:2015: 44330000-2 Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі* | | Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | *44333000-3 Дріт* | | Технічні характеристики предмету закупівлі | Дріт в’язальний Ø 4,0 мм- 1,5 тони.  Марка сталі – SAE1006;  Тимчасовий опір – 327 – 382 Н/мм2;  Відносне подовження – 15-30%;  Дріт низьковуглецевий загального призначення без покриття  Масова доля елементів:  С – 0,42 %;  Mn -0.335;  Si – 0.073;  S – 0.006;  P – 0.016;  Cr – 0.023;  Ni – 0.014;  Cu – 0.015;  N – 0.0032;  Ti – 0.001;  As – 0.001;  B – 0.0001;  Al – 0.002;  V – 0.001;  Mo – 0;  Nb – 0;  W – 0.01;  Co – 0.002;  Ceq – 0. | | Кількість поставки товару | Дріт в’язальний Ø 4,0 мм- 1,5 тони.  Товар постачається 1 партією з фасуванням 100 кг. Товар має бути розфасовано таким чином щоб при транспортуванні або подальшому зберіганні мотки дроту не чіплялись одна до іншої. Допускається палетування товару на дерев’яних піддонах загальноприйнятого зразку (800\*1200 мм) | | Місце поставки товару | Краматорськ, Краматорський район, Донецька область, 84333 | | Строк поставки товару | До 20 червня 2023 року, але не пізніше 5 робочих днів з дати підписання договору |   Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам та стандартам відповідних діючих нормативних документів, чинних на момент подання пропозиції. Товар, що пропонується учасником повинен бути новим, таким, що не був у вжитку, непошкодженим, відповідної якості, виробництва 2022-2023 років, але не більше 12 місяців від дати поставки товару. Виробник повинен гарантувати відповідність вимог технічного завдання замовника технічним умовам виробника на виріб в цілому та його окремих елементів, зокрема впродовж не менше 1 року. Термін гарантійної експлуатації продукції розпочинається з дня її передачі замовнику встановленим порядком.  З метою забезпечення якості предмета закупівлі на постачальника покладається обов’язок забезпечення контролю якості кожної партії виробу, що постачається замовнику, та своєчасної заміни неякісного товару.  У складі пропозиції Учасник повинен надати оригінали або завірені копії документів про виріб та якість виробу (сертифікат якості та/або відповідності та/або технічний паспорт та/або технічні умови тощо). У випадках, якщо товар не підлягає сертифікації, постачальник надає в письмовій формі лист, що товар не підлягає сертифікації, посилаючись на відповідні нормативні акти.  У разі, якщо постачальник продукції не є виробником, обов’язкова наявність гарантійного листа, завіреного печаткою та підписом уповноваженої особи виробника, що засвідчує гарантовані основні параметри та характеристики виробів.  Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:   * технічну специфікацію, складена учасником згідно з ***Таблицею 1:***   ***Таблиця 1***   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *№ з/п* | *Найменування товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Технічні характеристики товару* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | |  |  |  |  |  |  |  |   *\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*  *\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*  **Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.** |