Додаток 2

до тендерної документації

(Форма, яку подає Учасник/Переможець на фірмовому бланку (у разі наявності)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

(інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі)

1. Запропоновані вироби повинні бути новими і виготовленими не раніше 01.09.2023 року, поставлятись у непошкодженій штатній упаковці підприємства-виробника.

2. Обсяг поставки: 4 найменування Товару, загальною кількістю 2 300 шт.

3. Технічні, якісні характеристики предмету закупівлі узагальнені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Характеристики предмета закупівлі АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ

(код ДК 021:2015 : 31430000-9 Електричні акумулятори, уточнюючий код 31431000-6 Свинцево-кислотні акумуляторні батареї)

| № | Характеристика акумуляторної батареї (далі – АКБ) | Очікуване значення | Пропонується Учасником |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АКБ 12V–2,3Ah |  |  |
| 1 | Тип АКБ | Свинцево-кислотна |  |
| 2 | Особливості | AGM |  |
| 3 | Конструкція | Герметична |  |
| 4 | Ємність номінальна, А-год. (Ah) | 2,3 |  |
| 5 | Напруга номінальна, В (V) | 12,0 |  |
| 6 | Максимальний струм заряду (при заряджанні постійним струмом), А | 0,69 ~ 0,72 |  |
| 7 | Максимальний струм розряду (5 с), А | 23,0 ~ 34,5 |  |
| 8 | Внутрішній опір (при 1 кГц), мОм (mΩ) | Не більше 55 |  |
| 9 | Діапазон напруги підзаряду при 25°C, В (V): |  |  |
|  | - буферний режим постійного підзаряду | 13.6 ~ 13.8 |  |
|  | - циклічний режим | 14.1 ~ 14.4 |  |
| 10 | Діапазон робочих температур, °С | -20 ~ +60 |  |
| 11 | Вага, кг | Не менше 1,0 |  |
| 12 | Габарити, мм: |  |  |
|  | - висота корпусу | 60±1 |  |
|  | - висота корпусу з клемами | 65±1 |  |
|  | - довжина | 178±1 |  |
|  | - ширина | 34±1 |  |
| 13 | Матеріал корпусу | ABS (UL94 HB) |  |
| 14 | Тип клемного терміналу (вивід у мм) | F1 (4,75) / S (4,8) |  |
| 15 | Кількість, шт. | 800 |  |
|  | АКБ 12V–7,2Ah |  |  |
| 1 | Тип АКБ | Свинцево-кислотна |  |
| 2 | Особливості | AGM |  |
| 3 | Конструкція | Герметична |  |
| 4 | Ємність номінальна, А-год. (Ah) | 7,2 |  |
| 5 | Напруга номінальна, В (V) | 12,0 |  |
| 6 | Максимальний струм заряду (при заряджанні постійним струмом), А | 2,10 ~ 2,16 |  |
| 7 | Максимальний струм розряду (5 с), А | 100 ~ 110 |  |
| 8 | Внутрішній опір (при 1 кГц), мОм (mΩ) | Не більше 29 |  |
| 9 | Діапазон напруги підзаряду при 25°C, В (V): |  |  |
|  | - буферний режим постійного підзаряду | 13.5 ~ 13.8 |  |
|  | - циклічний режим | 14.4 ~ 15.0 |  |
| 10 | Діапазон робочих температур, °С | -20 ~ +50 |  |
| 11 | Вага, кг | Не менше 2,3 |  |
| 12 | Габарити, мм: |  |  |
|  | - висота корпусу | 94±1 |  |
|  | - висота корпусу з клемами | 100±1 |  |
|  | - довжина | 151±1 |  |
|  | - ширина | 65±1 |  |
| 13 | Матеріал корпусу | ABS (UL94 HB) |  |
| 14 | Тип клемного терміналу (вивід у мм) | F2 (6,35) |  |
| 15 | Кількість, шт. | 600 |  |
|  | АКБ 12V–9,0Ah |  |  |
| 1 | Тип АКБ | Свинцево-кислотна |  |
| 2 | Особливості | AGM |  |
| 3 | Конструкція | Герметична |  |
| 4 | Ємність номінальна, А-год. (Ah) | 9,0 |  |
| 5 | Напруга номінальна, В (V) | 12,0 |  |
| 6 | Максимальний струм заряду (при заряджанні постійним струмом), А | 2,8 ~ 3,4 |  |
| 7 | Максимальний струм розряду (5 с), А | 105 ~ 135 |  |
| 8 | Внутрішній опір (при 1 кГц), мОм (mΩ) | Не більше 19 |  |
| 9 | Діапазон напруги підзаряду при 25°C, В (V): |  |  |
|  | - буферний режим постійного підзаряду | 13.5 ~ 13.8 |  |
|  | - циклічний режим | 14.4 ~ 15.0 |  |
| 10 | Діапазон робочих температур, °С | -20 ~ +50 |  |
| 11 | Вага, кг | Не менше 2,6 |  |
| 12 | Габарити, мм: |  |  |
|  | - висота корпусу | 94±1 |  |
|  | - висота корпусу з клемами | 100±1 |  |
|  | - довжина | 151±1 |  |
|  | - ширина | 65±1 |  |
| 13 | Матеріал корпусу | ABS (UL94 HB) |  |
| 14 | Тип клемного терміналу (вивід у мм) | F2 (6,35) / S (6,3) |  |
| 15 | Кількість, шт. | 800 |  |
|  | АКБ 12V–17,0Ah |  |  |
| 1 | Тип АКБ | Свинцево-кислотна |  |
| 2 | Особливості | AGM |  |
| 3 | Конструкція | Герметична |  |
| 4 | Ємність номінальна, А-год. (Ah) | 17,0 |  |
| 5 | Напруга номінальна, В (V) | 12,0 |  |
| 6 | Максимальний струм заряду (при заряджанні постійним струмом), А | 2,16 ~ 5,10 |  |
| 7 | Максимальний струм розряду (5 с), А | 255 ~ 265 |  |
| 8 | Внутрішній опір (при 1 кГц), мОм (mΩ) | Не більше 17 |  |
| 9 | Діапазон напруги підзаряду при 25°C, В (V): |  |  |
|  | - буферний режим постійного підзаряду | 13.5 ~ 13.8 |  |
|  | - циклічний режим | 14.5 ~ 15.0 |  |
| 10 | Діапазон робочих температур, °С | -20 ~ +50 |  |
| 11 | Вага, кг | Не менше 5,0 |  |
| 12 | Габарити, мм: |  |  |
|  | - висота корпусу | 167±2 |  |
|  | - висота корпусу з клемами | 167±2 |  |
|  | - довжина | 181±2 |  |
|  | - ширина | 76±2 |  |
| 13 | Матеріал корпусу | ABS (UL94 HB) |  |
| 14 | Тип клемного терміналу (вивід у мм) | F2 (6,35) / T3 (5,5)* |  |
| 15 | Кількість, шт. | 100 |  |
|  | * сумісні під болт М5 з гайкою |

Розшифрування використаних позначень:

AGM (від англ. Absorptive Glass Mat) – герметична конструкція АКБ з абсорбованим сепараторами електролітом;

ABS – акрилонітрил-бутадієн-стирол.

4. Товар повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, його походження, виробника, дату виробництва.

5. Якість та комплектність Товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДСТУ, ГОСТ, технічним умовам, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується шляхом подання у складі тендерної пропозиції Учасника паспорту виробу та/або специфікації/даташиту виробника і копії сертифікату відповідності та/або декларації про відповідність, чинних на дату подання тендерної пропозиції.

6. Гарантійний строк: не менше 12 календарних місяців, що обчислюються з дати поставки Товару (оприбуткування Замовником).

7. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати за отримання таких дозволів, ліценцій, сертифікатів.

8. Вимоги до пакування: Товар постачається в штатній заводський упаковці (гофроящиках і т.п.) згідно з технічними умовами виробника (з відповідним маркуванням), яка забезпечує його неушкодженість під час транспортування та зберігання.

9. Відсутність Учасника і виробників товару в санкційних списках (у тому числі, але не виключно Персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів / РНБО, Міжнародних спонсорів війни / НАЗК та ін.) відповідно до Державного реєстру санкцій за покликанням: https://drs.nsdc.gov.ua/, на підтвердження чого учасник у складі своєї пропозиції надає гарантійний лист і Витяг з Державного реєстру санкцій.

10. Відповідність характеристик предмету закупівлі встановленим/зареєстрованим нормативним актам, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля, у тому числі, але не виключно Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» та відповідних стандартів, у тому числі санітарних. На підтвердження цього Учасником подається довідка (гарантійний лист, пояснення тощо) про застосування заходів із захисту довкілля довільної форми.

11. Строк поставки Товару: не пізніше 31.12.2024.

12. Умови поставки Товару: DDP – склад Замовника у м. Хмельницький, 29000, Україна (згідно Міжнародних правил тлумачення термінів «Інкотермс» в редакції 2020 року).

Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма викладеними вище умовами технічної специфікації і гарантуємо поставку товару з характеристиками не гіршими, ніж вказані в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

___________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника

з відтиском печатки Учасника (у разі її використання)