**Бетонні стовпчики для огорожі**

**бажано з кріпленнями для колючого дроту.**

Стовпчики бетонні, стійкі до корозії і механічних впливів. В основі виготовлення стовпчиків – суміш з використанням цементу марки М500 або М400, армовані сталевою арматурою (не менше – дріт діаметр 5мм по 4шт), що не боїться механічних пошкоджень.

**Розміри**

Висота: не менше 2,5 м

Перетин: не менше 100 мм х 100 мм

Матеріал: бетон марки М300-400, армований сталевою арматурою.