**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Технічна специфікація**

*ДК 021:2015: 44310000-6 - «Вироби з дроту»*  **Виріб з дроту (Сітка колюче-ріжуча армована «Єгоза»)**

Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі :

*Код ДК 021:2015: 44310000-6 - «Вироби з дроту»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування  товару\* | Посилання на нормативний, технічний або інший документ\*\* | Од. вим. | К-ть | Виробник товару або торговельна марка\*\*\* |
| 1 | **Сітка колюче-ріжуча армована «Єгоза»**  **Конструкція колюче ріжучого загородження**:   * Дріт обтиснутий колючою стрічкою по всій довжині, без розривів, витки попарно з’єднані скобами. * Діаметр витка у транспортному стані – 900 ± 15мм. * Діаметр витка у робочому стані – 830 ± 15 мм. * Кількість скоб на кожній парі витків – 5 шт.   **Вимоги до дроту**:   * EN 50189 * Зусилля тимчасового опору розриву не менш – 1600Н/мм2 * Цинк на дроті – не менше 80 г/м2 . * Діаметр дроту серцевини 2,5 ±0,2 мм   **Вимоги до матеріалу для колючої стрічки:**   * Оцинкований армований метал EN 10346 * Цинк на колючій стрічці не менше 140 г/м2 . * Товщина колючої стрічки – 0,55 ± 0,05 мм * Форма лез: агресивна, радіус заокруглення біля основи – 2,5 мм * Ширина колючої стрічки в розгортці – 20 ± 1 мм * Ширина середньої полоси колючої стрічки для обтиску дроту – 8 ± 0,5мм * Крок зубців колючої стрічки – 33±3 мм * Довжина лез колючої стрічки - 15 ± 2 мм   **Вимоги до скоб:**   * Форма скоби - «ластівчин хвіст» * Зроблена з оцинкованої рулонної сталі EN 10346 * - Цинк на скобі, г/м2 140-290 * Товщина скоби, мм 1,5 ± 0,05 * Ширина скоби, мм 10 ± 1 * Довжина скоби в розгортці, мм 45 ± 0,5 |  | метри погонні | 50000 |  |

**Технічні та якісні характеристики**

***Сітка колюче-ріжуча армована «Єгоза»:*** Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам та стандартам відповідних діючих нормативних документів, чинних на момент подання пропозиції. Товар, що пропонується учасником повинен бути новим, таким, що не був у вжитку, непошкодженим, відповідної якості, виробництва 2022-2023 років, але не більше 12 місяців від дати поставки товару. Виробник повинен гарантувати відповідність вимог технічного завдання замовника технічним умовам виробника на виріб в цілому та його окремих елементів, зокрема впродовж не менше 10 років. Гарантія на корозійну стійкість виробу повинна бути не меншою ніж 10 років. Термін гарантійної експлуатації продукції розпочинається з дня її передачі замовнику встановленим порядком.

З метою забезпечення якості предмета закупівлі на постачальника покладається обов’язок забезпечення контролю якості кожної партії виробу, що постачається замовнику, та своєчасної заміни неякісного товару.

***Примітки:***

*\* — або еквівалент (технічні, якісні та функціональні характеристики (показники) еквівалента повинні відповідати встановленим Замовником в технічній специфікації);*

*— учасник повинен конкретно зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;*

*\*\* зазначається учасником посилання на чинний в Україні нормативний документ, що відповідає вимогам та стандартам на товар, що пропонується до постачання;*

*\*\*\* зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;*