###### Додаток № 4 до тендерної документації

Технічні вимоги до предмета закупівлі

ДК 021:2015-30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне (Папір для друку А4)

| № з/п | Найменування товару | Кількість пач. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Папір для друку А4 Кількість аркушів у пачці: 500 арк/пач.; Формат А4, 210х297мм; Білизна за CIE – не менше 165; Щільність – 80 г/м2 +/-3; Товщина ― мкм – не менше 103; Яскравість – не менше 108% (ISO 2470); Непрозорість – 92.0 +/-4; Вміст вологи, % – не більше ніж 5.5; Країною походження товару може бути будь-яка країна, не заборонена чинним законодавством України. | 423 |

Умови постачання

- Товар постачається за адресою: вул.В.Великого, 6, м. Миколаїв, Львівська область, 81600

- Під час поставки товару Постачальник має вжити заходів для забезпечення захисту довкілля від предмета закупівлі.

Примітка: в місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, розумiти такі посилання як "або еквівалент".

________________________               __________________     _______________________

(назва посади)                                                          (підпис)                                  (П.І.Б.)