ДОДАТОК № 2

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

«ДК 021:2015 "31710000-6 Електронне обладнання"(Касета електродів до гипохлоритної установки «Сиваш» ЕГР-750)

Технічні характеристики

|  | Найменування товару | Технічні показники та технічна документація, якій повинен відповідати Товар | Кількість (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Касета електродів до гипохлоритної установки «Сиваш» ЕГР-750 | ТУ У 24.4-42535569-002:2023; тип покриття ОРТА; тип електродів: ЕГР-750, матеріал основи – титан ВТ1-0 ГОСТ 19807-91 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ 2.1 Аноди: кількість,шт. 7 розміри,мм 100*90*2 2.2 Катоди: кількість,шт. 8 розміри,мм 100*90*2 мм 2.3 Біполярні електроди: кількість,шт. 48 розміри,мм 100*135*2 мм 2.4 Загальна площа металооксидного покриття, м2 0,774 2.5 Закладка рутенію (по металу), г/м2 6,75 2.6 Вміст рутенію в електродах (по металу), г 5,225 3. Вимоги по надійності: - гарантійний строк експлуатації від дня поставки, місяців не менше 12 | 1 |