*Додаток 2*

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Речовина просочувальна вогнезахисна,**

**код 24950000-8 «Спеціалізована хімічна продукція» за ДК 021:2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування товару\* | Од.  вим. | Кіль-  кість | Виробник товару \*\* | Країна походження товару\*\*\* |
| 1 | Речовина просочувальна вогнезахисна | кг | 1400 | \*\* | \*\*\* |

Опис: товар призначений для поверхневого вогнезахисного просочування елементів різних типів дерев’яних будівельних конструкцій.

**Технічні та якісні характеристики**

1. Основні характеристики товару:

1.1. Характеристики товару:

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| Зовнішній вигляд товару | однорідна безбарвна рідина |
| Масова частка нелетких речовин, %, не менше | \_\_\_\_\_\_ *(зазначається учасником масова частка нелетких речовин, яка повинна бути не менше 30%)* |
| Щільність, г/см3 | \_\_\_\_\_\_ *(зазначається учасником діапазон або чітке значення густини, яке повинно бути в межах від 1,22 до 1,30 г/см3)* |
| Водневий показник (рН) | \_\_\_\_\_\_ *(зазначається учасником діапазон або чітке значення водневого показника (рН), яке повинно бути в межах від 0,5 до 14)* |
| Температура навколишнього середовища під час застосування товару, °С | від \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ *(зазначається учасником діапазон температур від -5°С до +35°С або інший, що включає цей діапазон)* |
| Упаковка | полімерна тара |
| Фасування, кг | 25 |

1.2. Характеристики вогнезахисного покриття:

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| Зовнішній вигляд покриття | після висихання утворюється покриття з рівною однорідною поверхнею, не забарвлює деревину |
| Витрата, г/м2 | \_\_\_\_\_ *(зазначається учасником витрата матеріалу, яка повинна бути не більше 260 г/м2)* |
| Група вогнезахисної ефективності | І *(згідно з ГОСТ 16363-98)* |
| Група за індексом поширення полум’я матеріалу | І1 (індекс поширення полум’я І=0)  *(згідно з ДСТУ 8829:2019)* |
| Група за токсичністю продуктів горіння матеріалу | Т1 (малонебезпечні) *(згідно з ДСТУ 8829:2019)* |
| Температура експлуатації покриття, °С | від \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ *(зазначається учасником діапазон температур від -50°С до +40°С або інший, що включає цей діапазон)* |
| Термін експлуатації покриття, років | \_\_\_\_\_ *(зазначається учасником термін експлуатації покриття, який повинен бути не менше 7 років)* |

2. Умови поставки:

2.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень тари та виготовленим не раніше \_\_\_\_\_\_\_ року *(зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2022 року)*.

2.2. Паковання товару забезпечує його збереження від атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Товар (партія товару) супроводжується:

- документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: \_\_\_\_\_\_\_ *(учасником чітко зазначається вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: сертифікат якості, паспорт якості, технічний паспорт, паспорт, керівництво/інструкція/настанова з/по/щодо експлуатації/використання/ застосування);*

- Регламентом робіт з вогнезахисту на товар, що пропонується до постачання *(відповідно до вимог розділу ІV Правил з вогнезахисту, затверджених наказом МВС України від 26 грудня 2018 року №1064)*;

- документом про відповідність: \_\_\_\_\_\_\_ *(сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності. Чітко зазначається учасником вид документа, який буде надано під час поставки)*. Документ про відповідність містить: групу вогнезахисної ефективності, групу за індексом поширення полум’я матеріалу, групу за токсичністю продуктів горіння матеріалу;

- висновком санітарно-епідеміологічної експертизи.

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить \_\_\_\_\_\_\_ місяців *(зазначається учасником гарантійний строк, який повинен бути не менше 12 (дванадцяти) місяців)* з дати прийняття товару Замовником.

***Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника***

*Примітки:*

*1. Дана Технічна специфікація до предмету закупівлі встановлює сукупність основних умов (технічних, якісних та інших) до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами)), формою та змістом Технічної специфікації до предмету закупівлі Замовника), та враховується під час підготовки специфікації до договору поставки, що є його невід’ємною частиною.*

*2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці Технічної специфікації до предмету закупівлі Замовника:*

*\* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;*

*\*\* - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо);*

*\*\*\* - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та або Республіки Білорусь не допускається.*

*3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в Технічній специфікації до предмету закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).*