**Додаток 2**

**Технічна специфікація**

на закупівлю

**Мастильні оливи , мастильні матеріали та оливи двотактні**

(Код ДК 021:2015 (CPV) : 09210000-4 - Мастильні засоби)

Фінансування – місцевий бюджет, КЕКВ 2610 , Очікувана вартість – 668000,00грн.

**Технічна специфікація**

**ЛОТ № 1 - Мастильні оливи , мастильні матеріали**

**Очікувана вартість 572400,00 грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва предмету закупівлі | Од.  виміру | К-сть | Технічні та якісні характеристики | Документи, що подаються Учасником в складі Пропозиції | Назва товару, що пропонується Учасником |
|  | Олива моторна М - 8В  *(або еквівалент)* | кг | 1300 | Індекс в’язкості – не менше 100  Температура застигання – не вище мінус 25 град С  Лужне число – не менше 4,8 мг КОН/г  Сульфатна зольність – не більше 0,75% | Паспорт якості заводу виробника |  |
|  | Олива моторна М - 10 Г2к  *(або еквівалент)* | л | 200 | Індекс в’язкості – не менше 90  Температура застигання – не вище мінус 15 град С  Лужне число – не менше 6,2мг КОН/г  Сульфатна зольність – не більше 0,85% | Паспорт якості заводу виробника |  |
|  | Олива гідравлічна МГЕ - 46В  *(або еквівалент)* | л | 740 | Індекс в’язкості – не менше 95  Температура застигання – не вище мінус 32 град С | Паспорт якості заводу виробника |  |
|  | Олива моторна 5W40  *(або еквівалент)* | л | 30 | Синтетична, призначена для бензинових та дизельних двигунів;  Відповідність ACEA: A3/B3, A3/B4;  Внесена в перелік ліцензованих на сайті АРІ Індекс в’язкості – не менше 175  Температура застигання (текучості) – не вище мінус 45 град С  Сульфатна зольність – не більше 1,3% | Технічний опис заводу виробника; Довідка в довільній формі про внесення найменування в перелік ліцензованих олив на сайті АРІ Офіційне схвалення VW: Approval 502 00,505 00(копії надаються у складі пропозиції) |  |
|  | Олива моторна 10W40  *(або еквівалент)* | л | 380 | Напівсинтетична, призначена для бензинових та дизельних двигунів;  Відповідність SAE 10W-40; АРІ SN/CF, ACEA-A3/B3; A3/B4 Індекс в’язкості – не менше 155  Температура застигання (текучості) – не вище мінус 35 град С  Сульфатна зольність – не більше 1,0% | Технічний опис заводу виробника |  |
|  | Олива моторна 15W40  *(або еквівалент)* | л | 120 | Призначена для дизельних двигунів; Відповідність SAE 15W-40. Відповідність АРІ СІ-4; Внесена в перелік ліцензованих на сайті АРІ . Індекс в’язкості – не менше 140  Температура застигання (текучості) – не вище мінус 35 град С  Сульфатна зольність – не більше 1,5% | Технічний опис заводу виробника;  Довідка в довільній формі про внесення найменування в перелік ліцензованих олив на сайті АРІ .  У складі тендерної пропозиції надається копія офіційного схвалення DEUTZ: Approval DQC-III-18, чинного на дату подання  У складі тендерної пропозиції надається копія офіційного схвалення MTU Oil Category 2, чинного на дату подання |  |
|  | Олива моторна 0W 30 *(або еквівалент)* | л | 40 | Відповідність API SN Plus, АСЕА С2  Індекс в’язкості – не менше 190  Температура застигання (текучості) – не вище мінус 45 град С | Технічний опис заводу виробника  У складі тендерної пропозиції надається копія офіційного схвалення МВ Approval 227.61  У складі тендерної пропозиції надається копія офіційного схвалення МВ Approval 229.61, чинного на дату подання |  |
|  | Мастило Літол-24  *(або еквівалент)* | кг | 200 | Температура краплепадіння – не нижче 200 град С | Паспорт якості заводу виробника; |  |
|  | Мастило консистентне для підшипників літієва *(або еквівалент)* | кг | 130 | Температура краплепадіння – не нижче 200 град С | Паспорт якості заводу виробника; |  |
|  | Олива трансмісійна -ТАД – 17  *(або еквівалент)* | л | 120 | Індекс в’язкості – не менше 90  Температура застигання – не вище мінус 25 град С  Зольність сульфатна – не більше 0,25% | Паспорт якості заводу виробника; |  |
|  | Олива трансмісійна 80W90  *(або еквівалент)* | л | 80 | Індекс в’язкості – не менше 90  Температура застигання – не вище мінус 25 град С | Паспорт якості заводу виробника; |  |
|  | Масло гідравлічне HLP-46  *(або еквівалент)* | л | 320 | Клас в'язкості: ISO VG 46  ISO 11158 HM, ISO-L-HM  DIN 51524-2 (HLP)  DIN 51506 VDL Індекс в’язкості – не менше 95  Температура застигання – не вище мінус 30 град С | Технічний опис заводу виробника; Офіційне схвалення Bosch Rexroth Fluid Rating List RDE 90245 ( копія надається у складі пропозиції) |  |
|  | Гальмівна рідина ДОТ-4  *(або еквівалент)* | л | 20 | Температура кипіння при тиску 101,3 кПа – не менше 230 град С  Температура кипіння зволоженої рідини при тиску 101,3 кПа – не менше 165 град С | Паспорт якості заводу виробника; |  |

1. **Учасник в своїй пропозиції подає гарантійний листи про те, що:**

* Товар, який буде поставлений Замовнику, виготовлений не раніше ІV квартала 2023 р.
* Товар буде поставлений за рахунок Постачальника на адресу Замовника: Львівська область , м. Стрий, вул. Нижанківського 50. Доставка поштовими відправленнями або транспортними перевізниками не допускається. Передача товару в присутності представників обох сторін.
* Товар буде поставлятись окремими партіями, до 31 грудня 2024 року, згідно заявки Замовника в усній або письмовій формі (листом, факсом, електронною поштою, мобільним та телефонним зв’язком). Товар буде поставлений протягом 5 робочих днів після заявки.
* Товар, який буде поставлятись не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені, тара запечатана, з заводським маркуванням
* Постачання кожної партії товару буде супроводжуватись наступними документами : видаткова накладна, товарно-транспортна накладна.
* Постачальник зобов’язується замінити товар протягом трьох робочих днів у випадку , якщо поставлений товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає вимогам Замовника.

1. **Учасник в своїй пропозиції подає лист –згоду про те, що:**

* Учасник погоджується з умовами оплати за поставлений товар - відтермінування платежу - 30 календарних днів.
* Учасник погоджується, що обсяг поставки Товару може бути скоригований, в залежності від актуальних потреб Замовника та/або зміни плану фінансування на 2024 р. .

**Примітка:**

\* найменування товару може бути змінено згідно назви виробника, але технічні характеристики продукції мають співпадати з технічними вимогами.

**\*\* Країна походження** - країна, в якій товар було повністю вироблено або піддано достатній переробці чи обробці.

**ЛОТ № 2 - Оливи двотактні**

**Очікувана вартість 95600,00 грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва предмету закупівлі | Од.  виміру | К-сть | Фасування | Назва товару, що пропонується Учасником | Назва виробника, Країна походження  (заповнюється Учасником) |
| 1\* | Олива Husqvarna HP двотактна  *(або еквівалент)* | л | 180 | 1 л |  |  |
| 2\*\* | Олива Stihl HP двотактна  *(або еквівалент)* | л | 100 | 1 л |  |  |

\* У складі пропозиції Учасник повинен надати завірені ним копії Паспортів якості заводу виробника на запропонований товар (чи інший документ що підтверджує якість товару), дійсні на момент розкриття тендерних пропозицій. В разі якщо Учасник в тендерній пропозиції подає еквівалент , тоді він в складі своєї пропозиції подає лист від офіційного представника ТМ Husqvarna в Україні , що такий еквівалент може використовуватися для обслуговування бензоінструменту торгової марки Husqvarna.

\*\* У складі пропозиції Учасник повинен надати завірені ним копії Паспортів якості заводу виробника на запропонований товар (чи інший документ що підтверджує якість товару), дійсні на момент розкриття тендерних пропозицій. В разі якщо Учасник в тендерній пропозиції подає еквівалент , тоді він в складі своєї пропозиції подає лист від офіційного представника ТМ Stihl в Україні , що такий еквівалент може використовуватися для обслуговування бензоінструменту торгової марки Stihl.

1. **Учасник в своїй пропозиції подає гарантійний лист про те, що:**

* Товар, який буде поставлений Замовнику, виготовлений не раніше ІV квартала 2023 р.
* Товар буде поставлений до 31 грудня 2024 р. за рахунок Постачальника на адресу Замовника: Львівська область , м. Стрий, вул. Нижанківського 50. Доставка поштовими відправленнями або транспортними перевізниками не допускається. Передача товару в присутності представників обох сторін.
* Товар буде поставлений протягом 5 робочих днів після заявки Замовника в усній або письмовій формі (листом, факсом, електронною поштою, мобільним та телефонним зв’язком).
* Товар, який буде поставлятись не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені, тара запечатана, з заводським маркуванням
* Постачання товару буде супроводжуватись наступними документами : видаткова накладна, товарно-транспортна накладна.
* Постачальник зобов’язується замінити товар протягом трьох робочих днів у випадку , якщо поставлений товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає вимогам Замовника.

1. **Учасник в своїй пропозиції подає лист –згоду про те, що:**

* Учасник погоджується з умовами оплати за поставлений товар - відтермінування платежу - 30 календарних днів.
* Учасник погоджується, що обсяг поставки Товару може бути скоригований, в залежності від актуальних потреб Замовника та/або зміни плану фінансування на 2024 р.

**Примітка:**

1. Найменування товару може бути змінено згідно назви виробника, але технічні характеристики продукції мають співпадати з технічними вимогами.
2. Країна походження- країна, в якій товар було повністю вироблено або піддано достатній переробці чи обробці.