ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,

в тому числі технічна специфікація та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації

| Назва предмета закупівлі | Найпростіше укриття цивільного захисту (швидкоспоруджуване) |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 44210000-5 Конструкції та їх частини (44211100 – 3 Модульні та переносні споруди) |
| Кількість поставки товару | 1 шт. |
| Місце поставки товару |  |
| Строк поставки товару | До 31.10.2023 |

ТЕХНІЧНI  ВИМОГИ

(Технічні параметри та інші вимоги)

Збірна залізобетонна спеціальна споруда, що складається із окремих взаємозв’язаних частин що зводиться (виготовляється, монтується) за короткий час із спеціальних конструкцій (виробів)

Габаритні розміри (зовнішні) – не менше (ШхДхВ) 6200х16000х2500 мм, Висота стелі в найнижчому місці не менше 2000 мм. Дверний проріз не менше (ШхВ) 800х1900 мм. – 1 шт. Місткість споруди не менше 100 осіб.

Габаритні розміри тамбуру (зовнішні) – не менше (ШхДхВ) 2600х1020х2500 мм, Висота стелі в найнижчому місці не менше 2000 мм. Дверний проріз не менше (ШхВ) 800х1900 мм.

Споруда повинна бути повністю вироблена із залізобетону та передбачати окреме розташування, повинна мати щонайменше два тамбури на вході/виході. Тамбур не рахується в площу споруди при розрахунку місткості. Клас бетону за міцністю не нижче В40 W10 F300. Армування арматурою кл. А500С (А-ІІІ). Монтажні петлі із арматурного прокату класу А240С З’єднання елементів соруди повинні бути виконані з гідроізоляцією. Елементи споруди повинні з’єднуватися болтовим з’єднанням.

Стіни – залізобетон товщиною не менше 250 мм. Оштукатурювання та облицювання керамічною плиткою не дозволяється.

Покрівля –дах із залізобетону товщиною не менше 300 мм.

Підлога – залізобетон товщиною не менше 200 мм. Оштукатурювання та облицювання керамічною плиткою не дозволяється

Вікна – не передбачені, відсутні.

Двері - встановлюються.

Вентиляція - виріб повинен мати не менше двох вентиляційних отворів для встановлення вентиляційного обладнання (у разі необхідності) розміром не менше 100 мм в діаметрі (або за найменшою шириною).

Додаткова комплектація - В комплект поставки мають входити: металеві двері в кількості 4 шт., лавки для сидіння, біотуалет – 2 шт., стягуючі елементи для кріплення окремих конструкцій між собою та гумовий ущільнювач для герметизації стиків.

Технічна специфікація

| № з/п | Найменування товару згідно предмета закупівлі | Кількість товару | Найменування товару, запропонованого учасником | Виробник** | Країна походження товару* | Кількість товару | Вимоги замовника | Опис товару, що пропонується |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Згідно предмету закупівлі |  |  |  |  | Параметри | Значення параметрів |  |
| 1 | Найпростіше укриття цивільного захисту (швидкоспоруджуване) (в розрахунку на 100 осіб) | 1 |  |  |  |  | Технічні параметри |
|  |  |  |  |  |  |  | Матеріал | Залізобетон |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бетон | не нижче класу В40 W10 F300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Робоча арматура | із арматурного прокату класу А500С |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (ДСТУ 3760:2019) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Висота, мм. | не менше |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 мм. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ширина, мм. | не менше |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6200 мм. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Довжина, мм. | не менше |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16000 мм. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Монтажні петлі | із арматурного прокату класу А240С |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (ДСТУ 3760:2019) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші вимоги |
|  |  |  |  |  |  |  | Внутрішня корисна площа укриття повинна становити не менше 0,6 м2 на 1 особу та забезпечувати одночасне перебування не менше 100 осіб |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Споруда повинна складатись з залізобетонних прямокутних ланок та плит, які з’єднуються між собою. В комплект поставки мають входити: металеві двері в кількості 4 шт., лавки для сидіння , біотуалет – 2 шт. стягуючі елементи для кріплення ланок між собою та гумовий ущільнювач для герметизації стиків. |  |

* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

** Зазначається Учасником найменування виробника із вказанням організаційно-правової форми господарювання (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

За захисними властивостями споруда/елементи споруди цивільного захисту повинні відповідати класу укриття не нижче А-ІІ згідно із ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту. Учасник у складі тендерної пропозиції надає підтвердження з оцінки рівню захисту укриття, виданого державною установою або установою яка має відповідну компетенцію для надання висновку оцінки рівня захисту споруди у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

Споруда/елементи швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту повинні бути виготовлені на раніше 2023 року, гарантійний строк експлуатації – не менше 24 місяців з дати підписання видаткової накладної, про що Учасник надає окремий гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

Тендерна пропозиція Учасника повинна містити наступні документи, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації:

Технічна специфікація, складена учасником за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка.

Паспорт та/або сертифікат якості на товар,  паспорт та/або сертифікат якості на бетон, паспорт та/або сертифікат якості на арматуру

Скановану копію сертифікату про відповідність системи екологічного менеджменту виробника відповідно вимогам ISO 14001.

Сканована копія сертифікату системи управління якістю ISO 9001 підприємства-виробника.

Постачальник забезпечує виготовлення, поставку та монтаж.

До уваги учасників!

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами,– вважати кожне таке посилання таким, що містить вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

У разі, якщо у технічній специфікації містяться посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, – вважати ці посилання такими, що міститься вираз «або еквівалент».

Будь-яке встановлення посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності замовником проводиться закупівля товару саме з такими характеристиками. Учасники можуть запропонувати еквівалент товару, технічні та якісні характеристики якого відповідають вимогам, встановленим тендерною документацією, в тому числі технічною специфікацією.